附件2：

1项纺织行业标准修改通知单

FZ/T 81010—2009《风衣》

第1号修改单

①更改表2： 3.8条中表2更改为新表： 表2 疵点名称; 各 部 位 允 许 存 在 程 度. 1号部位; 2号部位; 3号部位. 粗于一倍粗纱; 0.3～1.0cm; 1.0～4.0cm; 4.0～6.0cm. 粗于二倍粗纱; 不允许; 1.0～2.0cm; 2.0～4.0cm. 粗于三倍粗纱; 不允许; 不允许; 小于2.5 cm. 大肚纱3根; 不允许; 不允许; 1.0～3.0cm. 颗粒状粗纱; 不允许; 不允许; 不影响外观. 毛粒（个）; 2; 4; 6. 色档; 不允许; 不影响外观; 不宽于0.2cm. 经缩; 不允许; 不宽于0.5cm; 不宽于1.0cm. 条痕（折痕）; 不允许; 1.0～2.0cm 不明显; 2.0～4.0cm 不明显. 斑疵（油、锈、色斑）; 不允许; 不大于0.3cm2 不明显; 不大于0.5cm2 不明显. 缺经（纬）; 不允许; 不允许; 不允许. ②更改条文 4.4.15条改用新条文： 4.4.15 耐洗色牢度测试方法按GB/T 3921中的试验条件A（1）规定。