ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××-×××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ ××××.1－××××

乳化炸药用乳化剂

第1部分：span-80

Emulsifier for emulsion explosive Part 1：Span—80

（征求意见稿）

201×－××－× 发布

201×－××－× 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

WJ ××××－××××《乳化炸药用乳化剂》分为两个部分：

——第1部分：span-80

——第2部分：聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类

本部分为WJ ××××－××××的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位：南京理工大学，安徽金奥博化工科技有限公司，荆门市燎原科技开发有限公司，中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司，福建民爆化工有限责任公司，中国兵器工业标准化研究所，四川雅化实业集团，贵州久联民爆器材发展有限公司，北京北矿亿博科技有限责任公司，山东天宝化工有限公司，湖北东神楚天化工有限公司，江苏剑峤化工有限公司，北京理工大学。

本标准主要起草人：。

乳化炸药用乳化剂

第1部分：span-80

  - 范围

本标准规定了作为乳化炸药用乳化剂span—80的性能指标要求、试验方法、检验规则及包装和储运要求。

本标准适用于以油酸与失水山梨醇为原料，经酯化反应制得的失水山梨糖醇单油酸酯（span -80），主要作为制备乳化炸药的W/O型乳化剂。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6365  表面活性剂  游离碱度或游离酸度的测定  滴定法

GB/T 7383  非离子表面活性剂  羟值的测定

GB/T 11275  表面活性剂  含水量的测定

GB/T 13892  表面活性剂  碘值的测定

HG/T 3505  表面活性剂  皂化值的测定

  - 性能指标要求

乳化剂span—80的主要性能指标应符合表1的规定。

- 表1  乳化剂span—80的主要性能指标

| 项目 | 指标 | 检验标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黄色或琥珀色至棕色粘稠油状物体 | 目测 |
| 酸值 mg KOH/g | ≤5.0 | GB/T 6365 |
| 皂化值 mg KOH/g | 130-155 | HG/T 3505 |
| 羟值 mg KOH/g | 220-280 | GB/T 7383 |
| 水分 % | ≤0.5% | GB/T 11275 |
| 碘值 g（I2）/100g | 70-110 | GB/T 13892 |

  - 试验方法

    - 外观

取适量样品置于干燥清洁的玻璃管中，在自然光线下目视观察。

    - 酸值测定

按GB/T 6365的规定进行测定。

    - 皂化值的测定

按HG/T 3505的规定进行测定。

    - 羟值的测定

按GB/T 7383的规定进行测定。

    - 水分的测定

按GB/T 11275的规定进行测定。

    - 碘值的测定

按GB/T 13892的规定进行测定。

  - 检验规则

    - 检验分类

乳化剂span-80的检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

      - 检验项目

乳化剂span-80出厂检验项目见表2。

- 表2  乳化剂span-80出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 是否检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | 3 | 4.1 |
| 2 | 酸值 | √ | 3 | 4.2 |
| 3 | 皂化值 | √ | 3 | 4.3 |
| 4 | 羟值 | √ | 3 | 4.4 |
| 5 | 水分 | × | 3 | 4.5 |
| 6 | 碘值 | × | 3 | 4.6 |
| 注：“√”表示必检项目；“×” 表示不检项目。 |  |  |  |  |

      - 组批规则

从每批中随机抽取10%的包装取样。当包装数小于30桶时，取样不应少于三桶。取样时防止外界杂质落入，用取样器具自桶的上、中、下部取样。将所取样品充分混匀，分装两瓶，加盖密封后，贴上标签，注明产品名称、批号、取样日期等。一瓶留样，一瓶供检验。

      - 判定规则

        - 所检项目均符合规定时，判定该批产品合格。

        - 若有一项检验结果不符合规定，可对该项目进行加倍复验，复验结果符合规定时，仍判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

    - 型式检验

      - 型式检验的时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型（设计定型和生产定型）时；

- 设备、材料、工艺的改变可能影响产品性能时；

- 国家质量监管、行业主管部门和企业等提出型式检验要求时；

- 供需双方对产品质量发生异议需仲裁时。

      - 检验项目

型式检验项目见表3。

- 表3  型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 是否检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | 3 | 4.1 |
| 2 | 酸值 | √ | 3 | 4.2 |
| 3 | 皂化值 | √ | 3 | 4.3 |
| 4 | 羟值 | √ | 3 | 4.4 |
| 5 | 水分 | √ | 3 | 4.5 |
| 6 | 碘值 | √ | 3 | 4.6 |
| 注：“√”表示必检项目；“×” 表示不检项目。 |  |  |  |  |

      - 抽样方法

以均匀产品为一批，从每批中选出10%的包装中取样。小批量产品取样不得少于三桶。取样时应防止外界杂质落入，用取样器具自桶的上、中、下部取样，将所取样品充分混匀，分装两瓶，加盖密封后，贴上标签，注明生产厂名、产品名称、批号、取样日期等。一瓶留样，一瓶供检验。

      - 判定规则

- 所检验的项目均符合规定时，判定该产品合格，否则为不合格。

  - 包装和储运

    - 包装

      - 乳化剂span—80应装于铁桶中，每桶净重180 kg或200 kg。

      - 产品包装桶上应有牢固清晰的标志，主要内容包括：产品标准号、生产厂名、注册商标、产品名称、生产日期、批号、净含量，并附有质量检验部门的产品合格证。

    - 储运

      - 运输时应轻装、轻卸，切勿倒置。

      - 乳化剂span—80应储存于阴凉、干燥通风处，密封保存，有效期为一年。