ICS 71.100.30

G 89

备案号：××××-×××××

WJ

中华人民共和国兵器行业标准

WJ ××××－××××

乳化炸药用乳化剂

第2部分：聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类

Emulsifier for emulsion explosive Part 2：PIBSA

（征求意见稿）

201×－××－× 发布

201×－××－× 实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

WJ ××××－××××《乳化炸药用乳化剂》分为两个部分：

——第1部分：span-80

——第2部分：聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类

本部分为WJ ××××－××××的第2部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部安全生产司提出。

本标准起草单位：路博润管理（上海）有限公司，北京北矿亿博科技有限责任公司，安徽金奥博化工科技有限公司，重庆顺安爆破器材有限公司，宏大矿业有限公司，中国兵器工业标准化研究所，贵州久联民爆器材发展有限公司，四川雅化实业集团，荆门市燎原科技开发有限公司，山东天宝化工有限公司，福建海峡科化股份有限公司，湖北东神楚天化工有限公司，安徽江南化工股份有限公司，北京理工大学。

本标准主要起草人：。

乳化炸药用乳化剂

第2部分：聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类

  - 范围

本标准规定了乳化炸药用聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装和储运等内容。

本标准适用于乳化炸药用PIBSA类乳化剂。

  - 规范性应用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 267  石油产品闪点与燃点测定法（开口杯法）

GB/T 2013  液体石油化工产品密度测定法

GB/T 7304  石油产品和润滑剂酸值测定法（电位滴定法）

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

SH/T 0251  石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法）

SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法

SH/T 0753  薄层色谱法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 清澈度  clarity

光源通过样品后，观测到的样品所显示的浑浊程度。

  - 分类与命名

    - 分类

- 聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂包括酰胺类，醇胺类，酯盐类乳化炸药用乳化剂。按聚异丁烯马来酸酐类乳化剂的有效组分，将其分为合格品和一级品。

    - 命名

- 采用IUPAC有机物命名法命名聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂。

  - 要求

    - 组分

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的组分包括：聚异丁烯马来酸酐衍生物和基础油。

    - 性能指标

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的主要性能指标应符合表1的规定。

- 表1  聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的主要性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级 | 合格品 |
| 清澈度 | 透明 | 轻微浑浊 |
| 密度（20℃） kg/m3 | 850～930 | 850～930 |
| 运动粘度（100℃） mm2/s | ≤400 | ≤400 |
| 闪点（开口） ℃ | ≥160 | ≥160 |
| 总碱值 mg KOH/g | ≤100 | ≤100 |
| 总酸值 mg KOH/g | ≤50 | ≤50 |
| 氮含量 % | ≤2.5 | ≤2.5 |
| 有效组分 % | ≥55.0 | ≥45.0 |

  - 试验方法

    - 外观

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的外观采用清澈度测试法，具体测试方法见附录A。

    - 密度

按GB/T 2013的规定进行。

    - 运动粘度

按GB/T 265的规定进行。

    - 闪点

按GB/T 267的规定进行。

    - 总碱值

按SH/T 0251的规定进行。

    - 总酸值

按GB/T 7304的规定进行。

    - 氮含量

按SH/T 0656的规定进行。

    - 有效组分

按SH/T 0753的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

      - 检验项目

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂出厂检验项目见表2。

- 表2  出厂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 是否检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | 5.2 | 6.1 |
| 2 | 密度 | √ | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 运动粘度 | √ | 5.2 | 6.3 |
| 4 | 闪点 | × | 5.2 | 6.4 |
| 5 | 总碱值 | √ | 5.2 | 6.5 |
| 6 | 总酸值 | √ | 5.2 | 6.6 |
| 7 | 氮含量 | × | 5.2 | 6.7 |
| 8 | 有效组分 | × | 5.2 | 6.8 |
| 注：“√”表示必检项目；“×” 表示不检项目。 |  |  |  |  |

      - 抽样方法

- 检验样品按GB/T 10111规定的方法随机抽取，允许在产品包装过程中的不同部位随机抽取，抽取样品数量应满足试验用量和两年质量追溯的要求。

      - 判定规则

        - 所检项目均符合规定时，判定该批产品合格。

        - 若有一项检验结果不符合规定，可对该项目进行加倍复验，复验结果符合规定时，仍判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

    - 型式检验

      - 型式检验的时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型（设计定型和生产定型）时；

- 设备、材料、工艺的改变可能影响产品性能时；

- 国家质量监管、行业主管部门和用户等提出型式检验要求时；

- 对有效组分有异议时。

      - 检验项目

聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂型式检验项目见表3。

- 表3  型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 是否检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | 5.2 | 6.1 |
| 2 | 密度 | √ | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 运动粘度 | √ | 5.2 | 6.3 |
| 4 | 闪点 | √ | 5.2 | 6.4 |
| 5 | 总碱值 | √ | 5.2 | 6.5 |
| 6 | 总酸值 | √ | 5.2 | 6.6 |
| 7 | 氮含量 | √ | 5.2 | 6.7 |
| 8 | 有效组分 | √ | 5.2 | 6.8 |
| 注：“√”表示必检项目；“×” 表示不检项目。 |  |  |  |  |

      - 抽样方法

样品按GB/T 10111规定的方法随机抽取。

      - 判定规则

所检验的项目均符合规定时，判定该产品合格，否则为不合格。

  - 包装和储运

    - 包装

      - 产品包装桶上应有牢固清晰的标志，主要内容应包括：产品标准号、生产地址、企业名称、生产日期、批号、净重量，并附产品质量合格证。

    - 储运

      - 运输时应轻装、轻卸，切勿倒置。

      - 聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂应储存于阴凉、干燥通风处，密封保存，有效期为两年。

- （规范性附录）

- 清澈度测试方法

  - 原理

通过观测光穿过样品后的清晰度来评估聚异丁烯马来酸酐（PIBSA）类乳化剂的清澈度。

  - 个体防护要求

测试人员应着实验服、一次性手套、安全眼镜、安全鞋。

  - 仪器

清澈度仪（或等效装置，可以允许光从一个共同的灯泡通过测试样品，从而使样品的清晰度如下所述的定性评估）

  - 测试步骤

A.4.1  准备至少100 g测试样品。

A.4.2  将测试样品放置在一个透明的玻璃容器（例如一个烧杯或测试管）内。容器应大于清澈度仪的开口，并且容器至少7 cm高。

A.4.3  打开清澈度仪。

A.4.4  将烧杯放置于测试仪的测试孔上方。在灯的帮助下观察样品的清晰度。如果样品太暗，光不能通过样品，稍微倾倒容器，让光线能够通过样品较薄的一侧从而观察。

A.4.5  关闭清澈度仪，清洗烧杯。

  - 测试报告

A.5.1  灯丝清晰可见，样品清澈，结果记录为：清澈。

A.5.2  灯丝清晰可见，样品有轻微的浑浊，结果记录为：轻微浑浊。

A.5.3  灯丝不清晰，结果记录浑浊。

A.5.4  报告其他目视可见异常。