附件1

水泥熟料产能换算表

| 核心工艺设备 | 水泥回转窑外径 | 水泥熟料产能（吨/天） |
| --- | --- | --- |
| 新型干法 回转窑 | Φ=2.8米 | 500 |
|  | Φ=3.0米 | 800 |
|  | Φ=3.2米 | 1000 |
|  | Φ=3.5米 | 1500 |
|  | Φ=4.0米 | 2500 |
|  | Φ=4.3米 | 3000 |
|  | Φ=4.6米 | 4000 |
|  | Φ=4.8米 | 5000 |
|  | Φ=5.2米 | 6000 |
|  | Φ=5.6米 | 8000 |
|  | Φ=6.4米 | 10000 |

备注：1、对于变径窑，按其最粗窑径核定产能。2、窑径在上表中两档之间的，按插值法推算其产能。