附件3

2011年度建材行业重点用能产品

能效标杆指标及企业

平板玻璃

平板玻璃生产企业：

| 名次 | 企业名称 | 生产线 名称 | 生产线规模 | 单位产品综合能耗（kgce/重量箱） | 熔窑热耗（kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福清二线 | >500t/d | 15.3 | 6937.4 |
| 2 | 金晶（集团）有限公司山东金晶科技股份有限公司 | 浮法玻璃生产线 |  | 15.5 | 6393.0 |
| 3 | 中国玻璃控股有限公司乌海基地 | 蓝星线 |  | 15.6 | 6450.0 |

平板玻璃能耗统计范围和计算方法参照《平板玻璃单位产品能源消耗限额》（GB21340-2008）。企业排名以单位产品综合能耗为主要参考指标。