附件2:

9项有色金属行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YSS085-2016 | 铝合金6063光谱单点标准样品 | 15年 | 西南铝业（集团）有限责任公司 |
|  | YSS086-2016 | 铝合金5083铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS087-2016 | 铝合金5A02铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS088-2016 | 铝合金5A03铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS089-2016 | 铝合金5A05铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS090-2016 | 铝合金5A06铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS091-2016 | 铝合金5A12铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS092-2016 | 铝合金5A70铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS093-2016 | 氧化铜光谱标准样品 | 10年 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |

9项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSS085-2016 | 铝合金6063光谱单点标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Cd | Pb | — | — | 350 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.419 | 0.223 | 0.019 | 0.020 | 0.547 | 0.024 | 0.027 | 0.023 | 0.0015 | 0.0047 | — | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.0004 | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0004 | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为U=KSo 2 + S L2 + S W 2 ，K=2.365（α=0.05，显著性水平；ν=m-1=7，自由度）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | YSS086-2016 | 铝合金5083铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Na | Be | — | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.233 | 0.237 | 0.115 | 0.69 | 4.45 | 0.174 | 0.035 | 0.157 | 0.101 | 0.00031 | 0.00053 | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.009 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.00003 | 0.00005 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00003 | 0.00005 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |  |  |
| 3 | YSS087-2016 | 铝合金5A02铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | — | — | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.244 | 0.229 | 0.096 | 0.225 | 2.47 | 0.204 | 0.056 | 0.114 | 0.098 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=2.37（显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | YSS088-2016 | 铝合金5A03铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | — | — | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.548 | 0.317 | 0.058 | 0.368 | 3.48 | 0.052 | 0.047 | 0.124 | 0.095 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 5 | YSS089-2016 | 铝合金5A05铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Na | Be | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.335 | 0.335 | 0.129 | 0.381 | 5.15 | 0.104 | 0.053 | 0.166 | 0.099 | 0.00029 | 0.0018 | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.04 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.00004 | 0.0002 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.04 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.00004 | 0.0002 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |  |  |
| 6 | YSS090-2016 | 铝合金5A06铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Na | Be | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.176 | 0.219 | 0.085 | 0.64 | 6.44 | 0.037 | 0.042 | 0.142 | 0.086 | 0.00031 | 0.0020 | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00004 | 0.0001 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.00007 | 0.0003 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=2.37（显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | YSS091-2016 | 铝合金5A12铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Sb | Be | — | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.161 | 0.169 | 0.041 | 0.60 | 9.30 | 0.038 | 0.076 | 0.147 | 0.099 | 0.017 | 0.0020 | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |  |  |
| 8 | YSS092-2016 | 铝合金5A70铸态单点光谱标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Be | Sc | 150 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.143 | 0.246 | 0.047 | 0.492 | 5.90 | 0.042 | 0.043 | 0.075 | 0.050 | 0.087 | 0.0027 | 0.21 |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.09 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.08 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.02 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=2.37（显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Se | Te | Bi | Cr | Mn | Sb | Cd | As | P | Pb |  |  |
| 9 | YSS093-2016 | 氧化铜光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.00005 | 0.00008 | 0.00004 | 0.00061 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00013 | 180 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00002 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00002 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00016 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.00013 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00067 | 0.00014 | 0.00020 | 0.00010 | 0.00020 | 0.00019 | 0.00027 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00013 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00007 | 0.00004 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00014 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00007 | 0.00005 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.00030 | 0.00035 | 0.00025 | 0.00089 | 0.00029 | 0.00050 | 0.00024 | 0.00049 | 0.00046 | 0.00052 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00005 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00017 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00004 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00008 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00006 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00019 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00004 | 0.00009 | 0.00007 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.00073 | 0.00086 | 0.00063 | 0.00142 | 0.00068 | 0.00116 | 0.00067 | 0.00105 | 0.00100 | 0.00121 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00011 | 0.00020 | 0.00016 | 0.00028 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00009 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00014 | 0.00021 | 0.00018 | 0.00030 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00010 | 0.00018 | 0.00017 | 0.00019 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.00219 | 0.00219 | 0.00176 | 0.00275 | 0.00170 | 0.00257 | 0.00169 | 0.00235 | 0.00238 | 0.00286 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00022 | 0.00028 | 0.00034 | 0.00038 | 0.00027 | 0.00057 | 0.00023 | 0.00037 | 0.00025 | 0.00025 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00025 | 0.00030 | 0.00039 | 0.00041 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00025 | 0.00042 | 0.00028 | 0.00027 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |  |  |

9项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S | Sn | Ni | Fe | Si | Zn | Co | Ag | — | — |  |  |
| 9 续 | YSS093-2016 | 氧化铜光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.00035 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00032 | 0.00025 | 0.00011 | 0.00006 | 0.00016 | — | — | 180 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00017 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00014 | 0.00010 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00004 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00019 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00004 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | — | — |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.00074 | 0.00018 | 0.00026 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00032 | 0.00015 | 0.00044 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00016 | 0.00004 | 0.00006 | 0.00015 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00005 | 0.00012 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00021 | 0.00005 | 0.00007 | 0.00016 | 0.00013 | 0.00012 | 0.00005 | 0.00013 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.00127 | 0.00043 | 0.00060 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00057 | 0.00031 | 0.00092 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00026 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00017 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00026 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00032 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00016 | 0.00008 | 0.00028 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | — | — |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.00248 | 0.00099 | 0.00144 | 0.00177 | 0.00166 | 0.00139 | 0.00065 | 0.00197 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00040 | 0.00013 | 0.00021 | 0.00030 | 0.00038 | 0.00025 | 0.00011 | 0.00037 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00047 | 0.00014 | 0.00022 | 0.00032 | 0.00041 | 0.00026 | 0.00013 | 0.00040 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.00663 | 0.00209 | 0.00354 | 0.00397 | 0.00402 | 0.00341 | 0.00168 | 0.0047 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00056 | 0.00020 | 0.00050 | 0.00045 | 0.00086 | 0.00058 | 0.00045 | 0.0012 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00070 | 0.00022 | 0.00053 | 0.00048 | 0.00092 | 0.00061 | 0.00048 | 0.0013 | — | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=3（显著性水平α=0.05） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |