附件2

7项有色金属行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YSS094-2018 | 钴光谱标准样品 | 10年 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  | YSS095-2018 | 镍光谱标准样品 | 10年 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  | YSS096-2018 | 铝合金2219铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS097-2018 | 铝合金2A06铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS098-2018 | 铝合金2A12铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS099-2018 | 铝合金2A14铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  | YSS100-2018 | 铝合金2A50铸态单点光谱标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 |

7项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | S | Mn | Fe | Ni | Cu | As | Pb | Zn | Si |  |  |
| 1 | YSS094-2018 | 钴光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.0079 | 0.00048 | 0.00019 | 0.00173 | 0.00137 | 0.00046 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00035 | 0.00140 | 180 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0019 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00046 | 0.00015 | 0.00011 | 0.00009 | 0.00004 | 0.00011 | 0.00052 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0022 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00049 | 0.00019 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00005 | 0.00013 | 0.00057 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.0095 | 0.00140 | 0.00050 | 0.00255 | 0.00216 | 0.00059 | 0.00025 | 0.00033 | 0.00055 | 0.00211 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0013 | 0.00028 | 0.00004 | 0.00031 | 0.00024 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00004 | 0.00010 | 0.00055 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0017 | 0.00033 | 0.00007 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00011 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00013 | 0.00062 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.00812 | 0.00425 | 0.00097 | 0.00434 | 0.00442 | 0.00098 | 0.00036 | 0.00076 | 0.00100 | 0.00265 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00023 | 0.00052 | 0.00010 | 0.00047 | 0.00053 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00020 | 0.00029 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00043 | 0.00057 | 0.00017 | 0.00056 | 0.00059 | 0.00019 | 0.00008 | 0.00010 | 0.00022 | 0.00031 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.0071 | 0.0158 | 0.00213 | 0.0097 | 0.0117 | 0.00202 | 0.00088 | 0.00188 | 0.00197 | 0.00528 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0015 | 0.0016 | 0.00018 | 0.0012 | 0.0013 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00023 | 0.00036 | 0.00085 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0017 | 0.0019 | 0.00019 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00027 | 0.00019 | 0.00026 | 0.00039 | 0.00092 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.00858 | 0.0523 | 0.00521 | 0.0209 | 0.0298 | 0.00416 | 0.00228 | 0.00445 | 0.00405 | 0.0076 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00072 | 0.0022 | 0.00039 | 0.0019 | 0.0035 | 0.00036 | 0.00040 | 0.00030 | 0.00038 | 0.0020 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00085 | 0.0026 | 0.00044 | 0.0016 | 0.0038 | 0.00038 | 0.00045 | 0.00033 | 0.00046 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |  |  |

7项有色金属行业标准样品成分表（续）

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cd | Mg | P | Al | Sn | Sb | Bi | Ca | Na | — |  |  |
| 1 续 | YSS094-2018 | 钴光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.00006 | 0.00025 | 0.00024 | 0.00039 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00264 | 0.00043 | — | 180 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00001 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00015 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00029 | 0.00011 | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00002 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00044 | 0.00012 | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | — |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.00013 | 0.00053 | 0.00049 | 0.00069 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00016 | 0.00237 | 0.00106 | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00002 | 0.00006 | 0.00002 | 0.00032 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00021 | 0.00024 | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00004 | 0.00008 | 0.00004 | 0.00034 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00027 | 0.00028 | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | — |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.00039 | 0.00111 | 0.00115 | 0.00126 | 0.00038 | 0.00040 | 0.00039 | 0.00415 | 0.00255 | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00006 | 0.00017 | 0.00014 | 0.00028 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00084 | 0.00066 | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00007 | 0.00019 | 0.00018 | 0.00032 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00090 | 0.00082 | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | — |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.00093 | 0.00227 | 0.00243 | 0.00228 | 0.00084 | 0.00056 | 0.00084 | 0.00409 | 0.0079 | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00011 | 0.00016 | 0.00040 | 0.00037 | 0.00012 | 0.00005 | 0.00007 | 0.00055 | 0.0017 | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00013 | 0.00032 | 0.00043 | 0.00041 | 0.00013 | 0.00006 | 0.00009 | 0.00060 | 0.0020 | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | — |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.00241 | 0.00463 | 0.00464 | 0.00440 | 0.00176 | 0.00113 | 0.00195 | 0.00675 | 0.0135 | — |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00025 | 0.00022 | 0.00048 | 0.00041 | 0.00019 | 0.00013 | 0.00019 | 0.00076 | 0.0015 | — |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00027 | 0.00027 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00028 | 0.00016 | 0.00026 | 0.00083 | 0.0020 | — |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | — |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=3（显著性水平α=0.05） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7项有色金属行业标准样品成分表（续）

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C | P | S | Si | Fe | Cu | Zn | As | Cd | Sn | Sb | Pb |  |  |
| 2 | YSS095 -2018 | 镍光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.0312 | 0.00018 | 0.00123 | 0.00104 | 0.00099 | 0.00055 | 0.00061 | 0.00029 | 0.00015 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00018 | 100 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0049 | 0.00006 | 0.00027 | 0.00030 | 0.00018 | 0.00009 | 0.00012 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0065 | 0.00007 | 0.00038 | 0.00032 | 0.00021 | 0.00011 | 0.00012 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.0203 | 0.00041 | 0.00183 | 0.00109 | 0.00211 | 0.00125 | 0.00095 | 0.00053 | 0.00032 | 0.00022 | 0.00024 | 0.00033 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0032 | 0.00010 | 0.00054 | 0.00010 | 0.00022 | 0.00017 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00007 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0038 | 0.00011 | 0.00058 | 0.00012 | 0.00025 | 0.00024 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00008 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.0147 | 0.00108 | 0.00411 | 0.00228 | 0.00585 | 0.00348 | 0.00230 | 0.00114 | 0.00080 | 0.00073 | 0.00073 | 0.00093 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0024 | 0.00015 | 0.00046 | 0.00043 | 0.00064 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00010 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00017 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0028 | 0.00018 | 0.00058 | 0.00047 | 0.00073 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00012 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.0119 | 0.00203 | 0.00681 | 0.00346 | 0.0119 | 0.00802 | 0.00335 | 0.00211 | 0.00141 | 0.00157 | 0.00143 | 0.00168 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0018 | 0.00034 | 0.00057 | 0.00069 | 0.0013 | 0.00060 | 0.00038 | 0.00019 | 0.00009 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00037 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0022 | 0.00037 | 0.00065 | 0.00075 | 0.0015 | 0.00065 | 0.00047 | 0.00022 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00018 | 0.00040 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.0124 | 0.00419 | 0.0158 | 0.0079 | 0.0270 | 0.0217 | 0.00843 | 0.00598 | 0.00368 | 0.00329 | 0.00337 | 0.00362 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.0007 | 0.00036 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0027 | 0.0014 | 0.00018 | 0.00070 | 0.00028 | 0.00016 | 0.00011 | 0.00057 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.0009 | 0.00042 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0016 | 0.00029 | 0.00075 | 0.00033 | 0.00019 | 0.00023 | 0.00061 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |  |  |

7项有色金属行业标准样品成分表（续）

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 编码 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bi | Al | Mn | Mg | Co | Ag | Se | Te | Tl | Ca | K | Na |  |  |
| 2 续 | YSS095 -2018 | 镍光谱标准样品 | N1 | 标准值(%) | 0.00008 | 0.00058 | 0.00033 | 0.00055 | 0.00045 | 0.00025 | 0.00024 | 0.00023 | 0.00009 | 0.00399 | 0.00041 | 0.00086 | 100 | 金川集团股份有限公司、兰州金川新材料科技股份有限公司 |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00002 | 0.00009 | 0.00004 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00053 | 0.00006 | 0.00029 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00002 | 0.00010 | 0.00004 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00061 | 0.00008 | 0.00034 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  | N2 | 标准值(%) | 0.00021 | 0.00082 | 0.00067 | 0.00078 | 0.00103 | 0.00049 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00019 | 0.00498 | 0.00097 | 0.00154 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00002 | 0.00011 | 0.00008 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00066 | 0.00016 | 0.00046 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00003 | 0.00013 | 0.00008 | 0.00021 | 0.00023 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00004 | 0.00076 | 0.00020 | 0.00048 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |  |  |
|  |  |  | N3 | 标准值(%) | 0.00063 | 0.00190 | 0.00167 | 0.00169 | 0.00405 | 0.00126 | 0.00101 | 0.00120 | 0.00048 | 0.0068 | 0.00317 | 0.0040 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00005 | 0.00021 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00021 | 0.00021 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00003 | 0.0011 | 0.00083 | 0.0010 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00006 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00005 | 0.0015 | 0.00098 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | N4 | 标准值(%) | 0.00143 | 0.00322 | 0.00290 | 0.00314 | 0.0118 | 0.00219 | 0.00185 | 0.00228 | 0.00066 | 0.0147 | 0.0064 | 0.0069 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00019 | 0.00046 | 0.00028 | 0.00073 | 0.0014 | 0.00025 | 0.00026 | 0.00021 | 0.00005 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0019 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00021 | 0.00053 | 0.00031 | 0.00079 | 0.0017 | 0.00031 | 0.00037 | 0.00026 | 0.00007 | 0.0037 | 0.0021 | 0.0023 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | N5 | 标准值(%) | 0.00404 | 0.00733 | 0.00525 | 0.0066 | 0.0326 | 0.00462 | 0.00389 | 0.00384 | 0.00194 | 0.0191 | 0.0167 | 0.0192 |  |  |
|  |  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.00026 | 0.00062 | 0.00014 | 0.0012 | 0.0037 | 0.00017 | 0.00056 | 0.00043 | 0.00016 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0038 |  |  |
|  |  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.00038 | 0.00070 | 0.00019 | 0.0014 | 0.0040 | 0.00027 | 0.00060 | 0.00050 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0041 | 0.0045 |  |  |
|  |  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |
| 注：扩展不确定度为，其中K=3（显著性水平α=0.05） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7项有色金属行业标准样品成分表（续）

| 序号 | 标准样品编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | V | Be |  |  |
| 3 | YSS096 -2018 | 铝合金2219铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.190 | 0.181 | 6.37 | 0.296 | 0.022 | 0.050 | 0.035 | 0.076 | 0.092 | 0.134 | 0.096 | — | 120 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.005 | 0.07 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.006 | 0.006 | 0.07 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | — |  |  |
| 4 | YSS097 -2018 | 铝合金2A06铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.354 | 0.323 | 4.48 | 0.683 | 2.10 | 0.050 | 0.050 | 0.085 | 0.085 | — | — | 0.0018 | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.009 | 0.005 | 0.06 | 0.003 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | — | — | 0.0001 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.006 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | — | — | 0.0003 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | 8 |  |  |
| 5 | YSS098 -2018 | 铝合金2A12铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.389 | 0.368 | 4.71 | 0.603 | 1.56 | 0.050 | 0.096 | 0.171 | 0.095 | — | — | — | 180 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.009 | 0.007 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.009 | 0.009 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 6 | YSS099 -2018 | 铝合金2A14铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.940 | 0.467 | 4.36 | 0.901 | 0.620 | 0.050 | 0.090 | 0.214 | 0.095 | — | — | — | 200 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.009 | 0.004 | 0.02 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.009 | 0.005 | 0.03 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 7 | YSS100 -2018 | 铝合金2A50铸态单点光谱标准样品 | 标准值(%) | 0.951 | 0.463 | 2.18 | 0.562 | 0.533 | 0.090 | 0.086 | 0.205 | 0.102 | — | — | — | 200 | 东北轻合金有限责任公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.008 | 0.006 | 0.04 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.009 | 0.006 | 0.04 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | — | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — |  |  |
| 注： 扩展不确定度为，k=2.37（a=0.05,置信性水平；V=7，自由度）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |