附件3

- 1项有色金属行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSS101-2018 | 一水硬铝石铝土矿标准样品 | 10年 | 平果铝业有限公司 |

- 1项有色金属行业标准样品成分含量表

| 标准样品编号 | 名称 | 样号 | 特征量 | 元 素（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ZnO | 烧减量 | MgO | Ga2O3 | K2O | Na2O |  |  |
| YSS101 -2018 | 一水硬铝石铝土矿标准样品 | 1 | 标准值(%) | 61.58 | 14.23 | 4.46 | 2.81 | 0.638 | 0.0021 | (14.27) | (0.121) | (0.0096) | (0.267) | (0.060) | 385 | 平果铝业有限公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.31 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.014 | 0.0005 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.022 | 0.0011 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 2 | 标准值(%) | 54.00 | 5.35 | 21.60 | 3.26 | 0.599 | 0.0126 | (13.72) | (0.072) | (0.0112) | (0.060) | (0.086) | 357 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.028 | 0.0013 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.30 | 0.13 | 0.22 | 0.07 | 0.022 | 0.0014 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 3 | 标准值(%) | 58.46 | 6.18 | 15.45 | 3.29 | 0.729 | 0.0126 | (14.18) | (0.145) | (0.0116) | (0.279) | (0.166) | 415 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.024 | 0.0011 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.026 | 0.0013 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 4 | 标准值(%) | 60.20 | 18.56 | 2.32 | 2.55 | 0.089 | 0.0012 | (13.12) | (0.212) | (0.0099) | (1.53) | (0.078) | 301 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.30 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.010 | 0.0005 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.010 | 0.0008 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 5 | 标准值(%) | 51.31 | 8.23 | 22.62 | 3.09 | 0.391 | 0.0112 | (13.22) | (0.054) | (0.0098) | (0.034) | (0.079) | 307 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.021 | 0.0012 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.30 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.017 | 0.0014 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |

1项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 标准样品编号 | 名称 | 样号 | 特征量 | 元 素（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ZnO | 烧减量 | MgO | Ga2O3 | K2O | Na2O |  |  |
| YSS101 -2018 | 一水硬铝石铝土矿标准样品 | 6 | 标准值(%) | 44.29 | 14.94 | 24.14 | 2.55 | 0.294 | 0.0083 | (12.30) | (0.065) | (0.0103) | (0.032) | (0.055) | 306 | 平果铝业有限公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.009 | 0.0010 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.07 | 0.016 | 0.0013 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 7 | 标准值(%) | 69.38 | 8.97 | 1.27 | 2.84 | 0.943 | 0.0015 | (15.19) | (0.101) | (0.0121) | (0.200) | (0.063) | 430 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.42 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.021 | 0.0005 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.40 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.030 | 0.0009 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 8 | 标准值(%) | 52.27 | 11.52 | 20.05 | 2.23 | 0.130 | 0.0054 | (12.06) | (0.401) | (0.0117) | (0.720) | (0.034) | 234 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.012 | 0.0005 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.011 | 0.0011 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 9 | 标准值(%) | 73.39 | 2.88 | 3.24 | 4.84 | 0.186 | 0.0029 | (14.29) | (0.022) | (0.0157) | (0.194) | (0.051) | 294 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.007 | 0.0006 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.41 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.011 | 0.0011 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 10 | 标准值(%) | 67.82 | 4.21 | 8.81 | 3.50 | 0.271 | 0.0075 | (14.11) | (0.039) | (0.0137) | (0.348) | (0.055) | 292 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.21 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.006 | 0.0009 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.38 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.013 | 0.0011 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |

1项有色金属行业标准样品成分含量表（续）

| 标准样品编号 | 名称 | 样号 | 特征量 | 元 素（质量分数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ZnO | 烧减量 | MgO | Ga2O3 | K2O | Na2O |  |  |
| YSS101 -2018 | 一水硬铝石铝土矿标准样品 | 11 | 标准值(%) | 53.81 | 5.61 | 21.71 | 3.48 | 0.521 | 0.0097 | (13.76) | (0.061) | (0.0101) | (0.063) | (0.093) | 590 | 平果铝业有限公司 |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.021 | 0.0012 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.29 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.020 | 0.0013 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 12 | 标准值(%) | 49.26 | 12.16 | 19.13 | 2.85 | 0.228 | 0.0021 | (12.43) | (0.259 ) | (0.0085) | (2.09) | (0.054) | 603 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 0.012 | 0.0006 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.013 | 0.0010 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  | 13 | 标准值(%) | 44.38 | 1.82 | 36.95 | 4.10 | 0.108 | 0.0112 | (11.31) | (0.011 ) | (0.0152) | (<0.020) | (0.032) | 240 |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.32 | 0.09 | 0.33 | 0.06 | 0.006 | 0.0007 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.25 | 0.10 | 0.29 | 0.06 | 0.008 | 0.0012 | － | － | － | － | － |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | － | － | － | － | － |  |  |
| 注：1、扩展不确定度包含定值过程产生的不确定度和不均匀性不确定度，取k=2； 2、括号内为参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |