附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 霍尔流速计校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 贾梦琳 |  |  | 联系电话 |  | 13991949953 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 6万元 |
| 参加单位 |  | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 £其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 霍尔流速计是用来测定粉末流动性的仪器，是由标准漏斗、支架、底座和接收器构成。金属粉末的流动性，是以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示，是粉末的一种工艺性能，它对生产流程的设计十分重要。金属粉末流动性的测试，广泛应用于粉末冶金行业，流动性的好坏直接影响到粉末混合的均匀性，对生产工艺的控制十分重要，并且随着近年来有色金属行业的不断发展，金属粉末材料企业对于金属粉末性能的检测提出了更高的质量控制要求，为了保证检测的准确性，对霍尔流速计的计量需求不断增多。 目前，现行的国家标准GB/T 1482-2010《金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）》是对ISO 4490：2001的等同采用，其中规定了标准漏斗的尺寸，条款4提及了漏斗的校准，国内暂没有霍尔流速计的相关检定规程或校准规范，且ISO标准已更新至ISO 4490:2014，对标准漏斗的尺寸要求已经发生变化。所提出的霍尔流速计校准规范旨在其测定原理上，通过对标准漏斗孔径的测量，以及使用金刚砂标准物质对其流动时间的测量，对霍尔流速计的性能进行判定。 霍尔流速计校准规范的制定，能够完善有色金属产业链结构，弥补霍尔流速计计量校准空白，促进科技产业发展，带动国家经济发展。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.校准范围 本规范适用于用孔径为2.5mm的标准漏斗法测定金属粉末流动性的霍尔流速计。 2计量特性 2.1 漏斗孔径： 标准漏斗孔径为2.5mm，最大允许误差为（0~0.2）mm。 2.2 流出时间： 重复测量5次，其流出时间平均值应在40s±0.5s，且5次测量结果的标准偏差在0.4s内。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █ 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、本规范参照了国家标准GB/T 1482-2010《金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法（霍尔流速计）》中对标准漏斗的校准方法，对标准漏斗尺寸的规定，参照了ISO 4490:2014。 2、未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。