附件4
79项行业标准样品目录
	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研制单位

	冶金行业

	
	YSBS35103-2022
	高碳钢盘条索氏体含量标准样品
	15年
	天津钢铁集团有限公司技术中心

	
	YSBS35802-2022
	煤质颗粒活性炭标准样品(四氯化碳吸附率和脱附率、着火点)
	5年
	宁夏产品质量监督检验院、上海恒衡冶金测试技术有限公司

	
	YSBC25617-2022
	镍铁矿标准样品1#
	5年
	吉铁铁合金有限责任公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC25618-2022
	镍铁矿标准样品2#
	5年
	吉铁铁合金有限责任公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS15138-2022
	低合金钢Q235光谱标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBS15112a-2022
	管线钢X60光谱标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBS15325b-2022
	不锈钢SUS304光谱标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBC15609-2022
	高碳铬铁标准样品
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBS15129-2022
	低合金高强度结构钢Q345光谱分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBS15356-2022
	不锈钢SUS436L（019Cr18MoTi）光谱分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBS15357-2022
	不锈钢SUS444（019Cr19Mo2NbTi）光谱分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBC15610-2022
	镍铁化学分析用标准样品
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	YSBC41504-2022
	NS 1101耐蚀合金化学分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS41504-2022
	NS 1101耐蚀合金光谱分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC41503-2022
	GH4169高温合金化学分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS41503-2022
	GH4169高温合金光谱分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC41502-2022
	GH3625高温合金化学分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS41502-2022
	GH3625高温合金光谱分析用标准样品
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC20410-2022
	特殊硅铁标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC20411-2022
	特种硅铁（TFeSi75-D）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC20412-2022
	特种硅铁（TFeSi75-C）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC20413-2022
	硅铁（FeSi65）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC35617-2022
	高碳铬铁FeCr70C7.0标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35618-2022
	高碳锰铁FeMn68C7.0标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35619-2022
	中碳锰铁FeMn75C2.0标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35620-2022
	锰硅合金FeMn68Si18标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35621-2022
	硅铁FeSi75-B标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35622-2022
	钼铁标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC35705-2022
	钛精矿(岩矿)标准样品
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	YSBC31202-2022
	合金结构钢20CrNiMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31202-2022
	合金结构钢20CrNiMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC31201-2022
	合金结构钢20CrMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31201-2022
	合金结构钢20CrMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC31301-2022
	铬不锈钢5Cr8Si2化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31301-2022
	铬不锈钢5Cr8Si2光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC31302-2022
	铬不锈钢3Cr13化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31302-2022
	铬不锈钢3Cr13光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC31105-2022
	50#碳素钢化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31105-2022
	50#碳素钢光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBC31106-2022
	30#碳素钢化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31106-2022
	30#碳素钢光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	YSBS31206-2022
	合金结构钢42CrNiMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31206-2022
	合金结构钢42CrNiMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31203-2022
	合金结构钢42CrMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31203-2022
	合金结构钢42CrMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31401-2022
	合金工具钢4Cr5MoSiV1光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31401-2022
	合金工具钢4Cr5MoSiV1化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31204-2022
	合金结构钢20CrMnTi光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31204-2022
	合金结构钢20CrMnTi化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31402-2022
	碳素工具钢T10A光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31402-2022
	碳素工具钢T10A化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31205-2022
	合金结构钢30CrMnSiA光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31205-2022
	合金结构钢30CrMnSiA化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31211-2022
	合金结构钢12Cr1MoV光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31211-2022
	合金结构钢12Cr1MoV化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31210-2022
	合金结构钢Q345光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31210-2022
	合金结构钢Q345化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31208-2022
	合金结构钢17CrNiMo6光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31208-2022
	合金结构钢17CrNiMo6化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31209-2022
	合金结构钢20CrMnMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31209-2022
	合金结构钢20CrMnMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31111-2022
	35碳素钢光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31111-2022
	35碳素钢化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31207-2022
	弹簧钢60Si2Mn光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBC31207-2022
	弹簧钢60Si2Mn化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	YSBS31213-2022
	高碳铬轴承钢GCr15光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31213-2022
	高碳铬轴承钢GCr15化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31404-2022
	合金工具钢5CrNiMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31404-2022
	合金工具钢5CrNiMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31405-2022
	合金工具钢7CrSiMnMoV光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31405-2022
	合金工具钢7CrSiMnMoV化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31406-2022
	合金工具钢CrWMn光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31406-2022
	合金工具钢CrWMn化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31212-2022
	合金结构钢38CrMoAl光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31212-2022
	合金结构钢38CrMoAl化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS31403-2022
	优质合金模具钢3Cr2MnNiMo光谱分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBC31403-2022
	优质合金模具钢3Cr2MnNiMo化学分析用标准样品
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	YSBS35801-2022
	一级焦炭反应性及反应后强度标准样品
	5年
	鞍山市科翔仪器仪表有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	有色金属行业

	
	YSS105-2022
	四氧化三钴标准样品
	10年
	金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司


79项行业标准样品成分含量表
	冶金行业（78项）

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及标准偏差
	索氏体含量（%）　
	数量
	有效期
	研制单位

	1
	YSBS 

35103-2022
	高碳钢盘条

索氏体含量标准样品
	标准值
	91
	800块
	15年
	天津钢铁集团有限

公司技术中心

	
	
	
	不确定度
	3
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	四氯化碳吸附率 (%)
	四氯化碳脱附率 (%)
	着火点（℃）
	数量
	有效期
	研制单位

	2
	YSBS

35802-2022
	煤质颗粒活性炭标准样品(四氯化碳吸附率和脱附率、着火点)
	标准值
	83
	95
	514
	345瓶
	5年
	宁夏产品质量

监督检验院

	
	
	
	标准偏差
	3
	3
	10
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	Ni 
	SiO2 
	P
	S
	Mn
	Cr
	
	
	

	3
	YSBC 

25617-2022
	镍铁矿镍铁矿标准样品1#
	标准值
	1.56
	40.61
	0.0020
	0.010
	0.23
	0.71
	1000瓶
	5年
	吉铁铁合金有限责任公司

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.08
	0.0002
	0.001
	0.01
	0.03
	
	
	

	
	
	
	　
	Co  
	TFe
	Al2O3
	CaO
	MgO  
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.025
	12.18
	2.25
	0.93
	24.67
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.10
	0.06
	0.05
	0.16
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	Ni 
	SiO2 
	S
	Mn
	Cr
	　
	
	
	

	4
	YSBC 

25618-2022
	镍铁矿镍铁矿标准样品2#
	标准值
	1.47
	29.11
	0.035
	0.45
	1.14
	　
	1000瓶
	5年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.10
	0.004
	0.02
	0.03
	　
	
	
	

	
	
	
	　
	Co  
	TFe
	Al2O3
	CaO
	MgO  
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.065
	21.34
	1.59
	0.26
	21.72
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.16
	0.02
	0.02
	0.17
	　
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	　
	
	
	

	5
	YSBS

15138-2022
	低合金钢
Q235光谱标准样品
	标准值
	0.184
	0.212
	0.44
	0.0148
	0.0112
	　
	400块
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.007
	0.01
	0.0004
	0.0006
	　
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Ni
	Cu
	Als
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0078
	0.0037
	0.0038
	0.015
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0006
	0.0004
	0.0006
	0.002
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	6
	YSBS

15112a-2022
	管线钢
X60光谱标准样品
	标准值
	0.077
	0.170
	1.27
	0.011
	0.0028
	0.050
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.004
	0.02
	0.001
	0.0002
	0.001
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Als
	Nb
	V
	Ti
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.020
	0.0105
	0.036
	0.032
	0.043
	0.017
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0005
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	7
	YSBS

15325b-2022
	不锈钢
SUS304光谱标准样品
	标准值
	0.052
	0.42
	1.11
	0.037
	0.0008
	18.13
	400块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.01
	0.02
	0.001
	0.0002
	0.03
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Mo
	Cu
	Als
	Alt
	N
	
	
	

	
	
	
	标准值
	8.07
	0.024
	0.029
	0.003
	0.004
	0.039
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.03
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	V
	Ti
	As
	Sn
	Sb
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0. 23
	0.064
	0.0009
	0.0027
	0.0007
	0.0003
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.001
	0.0003
	0.0005
	0.0002
	0.0001
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	8
	YSBC

15609-2022
	高碳铬铁标准样品
	标准值
	8.42
	0.26
	0.15
	0.015
	0.022
	69.87
	1000瓶　
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	
	
	标准偏差
	0.04
	0.03
	0.01
	0.001
	0.001
	0.16
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	9
	YSBS 

15129-2022
	低合金高强度

结构钢Q345光谱分析用标准样品
	标准值
	0.152
	0.155
	1.21
	0.0222
	0.0025
	0.280
	　400块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.007
	0.02
	0.0004
	0.0002
	0.004
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Ti
	Nb
	Als
	Alt
	N
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.017
	0.015
	0.015
	0.037
	0.038
	0.0032
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002
	0.0003
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	10
	YSBS

 15356-2022
	不锈钢SUS436L

（019Cr18MoTi）光谱分析用标准样品
	标准值
	0.010
	0.36
	0.089
	0.018
	0.0008
	17.84
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.01
	0.001
	0.001
	0.0002
	0.06
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	Ti
	Nb
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.134
	1.05
	0.052
	0.023
	0.184
	0.15
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.03
	0.002
	0.002
	0.003
	0.01
	
	
	

	
	
	
	　
	Als
	Co
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.023
	0.014
	0.011
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.002
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	11
	YSBS

 15357-2022
	不锈钢SUS444

（019Cr19Mo2NbTi）

光谱分析用标准样品


	标准值
	0.010
	0.32
	0.058
	0.018
	0.0009
	18.36
	480

块
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.01
	0.002
	0.001
	0.0002
	0.06
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	Ti
	Nb
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.119
	1.95
	0.021
	0.015
	0.184
	0.21
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.006
	0.03
	0.002
	0.001
	0.003
	0.01
	
	
	

	
	
	
	　
	Als
	Co
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.017
	0.011
	0.012
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.001
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	12
	YSBC

15610 -2022
	镍铁化学分析用标准样品
	标准值
	0.028
	0.201
	0.055
	0.004
	0.0039
	43.70
	715

瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.004
	0.002
	0.001
	0.0003
	0.10
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Co
	Fe
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.63
	0.0027
	0.047
	55.14
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.0003
	0.003
	0.13
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	
	
	

	13
	YSBC

41504-2022
	NS 1101耐蚀合金化学分析用标准样品
	标准值
	0.071 
	0.0006 
	0.807 
	0.360 
	0.015 
	32.27 
	500

瓶
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0001 
	0.007 
	0.010
	0.002 
	0.07 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Mo
	Ti
	Al
	Co
	Cu
	
	
	

	
	
	
	标准值
	20.72 
	0.297 
	0.490 
	0.299 
	0.050 
	0.038 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.08 
	0.008 
	0.010 
	0.007 
	0.003 
	0.002 
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	
	
	

	14
	YSBS 

41504-2022
	NS 1101耐蚀

合金光谱分析用标准样品
	标准值
	0.071 
	0.0006 
	0.807 
	0.360 
	0.015 
	32.27 
	500块
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0001 
	0.007 
	0.010
	0.002 
	0.07 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Mo
	Ti
	Al
	Co
	Cu
	
	
	

	
	
	
	标准值
	20.72 
	0.297 
	0.490 
	0.299 
	0.050 
	0.038 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.08 
	0.008 
	0.010 
	0.007 
	0.003 
	0.002 
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	
	
	

	15
	YSBC

41503-2022
	GH4169

高温合金化学分析用标准样品
	标准值
	0.027 
	0.0005 
	0.057 
	0.080 
	0.0033 
	52.27 
	500瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.0001 
	0.002 
	0.016 
	0.0012 
	0.08 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Fe
	Mo
	Ti
	Al
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	18.56 
	18.54 
	3.28 
	1.03 
	0.635 
	0.111 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.07 
	0.04 
	0.04 
	0.03 
	0.008 
	0.007 
	
	
	

	
	
	
	　
	Nb
	Ta*
	Cu
	B
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	5.15 
	0.003 
	0.023 
	0.0025 
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.06 
	　
	0.002 
	0.0003 
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	
	
	

	16
	YSBS

41503-2022
	GH4169

高温合金光谱分析用标准样品
	标准值
	0.027 
	0.0005 
	0.057 
	0.080 
	0.0033 
	52.27 
	250块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.0001 
	0.002 
	0.016 
	0.0012 
	0.08 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Fe
	Mo
	Ti
	Al
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	18.56 
	18.54 
	3.28 
	1.03 
	0.635 
	0.111 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.07 
	0.04 
	0.04 
	0.03 
	0.008 
	0.007 
	
	
	

	
	
	
	　
	Nb
	Ta*
	Cu
	B
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	5.15 
	0.003 
	0.023 
	0.0025 
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.06 
	　
	0.002 
	0.0003 
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	
	
	

	17
	YSBC

41502-2022
	GH3625

高温合金化学分析用标准样品
	标准值
	0.043 
	0.0006 
	0.124 
	0.071 
	0.0023 
	63.72 
	500瓶
	15年
	上海材料研究所、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0002 
	0.005 
	0.010 
	0.0008 
	0.17 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Fe
	Mo
	Ti
	Al
	Nb
	
	
	

	
	
	
	标准值
	20.69 
	3.50 
	8.37 
	0.011 
	0.016 
	3.19 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.07 
	0.05 
	0.09 
	0.004 
	0.003 
	0.07 
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（％）　
	C
	S
	Mn
	Si
	P
	Ni
	数量
	有效期
	

	18
	YSBS

41502-2022
	GH3625

高温合金光谱分析用标准样品
	标准值
	0.043 
	0.0006 
	0.124 
	0.071 
	0.0023 
	63.72 
	250块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0002 
	0.005 
	0.010 
	0.0008 
	0.17 
	
	
	

	
	
	
	成分（％）
	Cr
	Fe
	Mo
	Ti
	Al
	Nb
	
	
	

	
	
	
	标准值
	20.69 
	3.50 
	8.37 
	0.011 
	0.016 
	3.19 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.07 
	0.05 
	0.09 
	0.004 
	0.003 
	0.07 
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（％）
	C
	S
	P
	Mn
	Si
	Ni
	数量
	有效期
	研制单位

	19
	YSBC

20410-2022
	特殊硅铁标准样品
	标准值
	0.029
	0.0022
	0.0129
	0.069
	78.11
	0.0168
	1000瓶
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0002
	0.0005
	0.004
	0.18
	0.0005
	
	
	

	
	
	
	成分（％）
	Cr
	Cu
	V
	Al
	Ti
	Ca
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0079
	0.0034
	0.0082
	0.0065
	0.0064
	0.0037
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0004
	0.0003
	0.0004
	0.0002
	0.0002
	0.0001
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（％）
	C
	S
	P
	Mn
	Si
	Ni
	数量
	有效期
	

	20
	YSBC

20411-2022
	特种硅铁

（TFeSi75-D）标准样品
	标准值
	0.024
	0.0021
	0.0146
	0.212
	72.98
	0.046
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0001
	0.0006
	0.006
	0.18
	0.002
	
	
	

	
	
	
	成分（％）
	Cr
	Cu
	V
	Al
	Ti
	Ca
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.062
	0.089
	0.0089
	0.051
	0.014
	0.0030
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.003
	0.0003
	0.002
	0.001
	0.0002
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	S
	P
	Mn
	Si
	Ni
	
	
	

	21
	YSBC 

20412-2022
	特种硅铁

（TFeSi75-C）标准样品
	标准值
	0.022
	0.0022
	0.014
	0.40
	75.08
	0.133
	1000瓶
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0002
	0.002
	0.01
	0.16
	0.004
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	V
	Al
	Ti
	Ca
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.189
	0.192
	0.0098
	0.129
	0.021
	0.0025
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.005
	0.0003
	0.004
	0.001
	0.0001
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	S
	P
	Mn
	Si
	Ni
	
	
	

	22
	YSBC 

20413-2022
	硅铁

（FeSi65）标准样品
	标准值
	0.020
	0.0017
	0.018
	0.57
	69.72
	0.22
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0002
	0.002
	0.01
	0.23
	0.01
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	V
	Al
	Ti
	Ca
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.32
	0.48
	0.0092
	0.184
	0.034
	0.0053
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.01
	0.0004
	0.004
	0.001
	0.0002
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	23
	YSBC

35617-2022
	高碳铬铁

FeCr70C7.0标准样品
	标准值
	8.15
	2.65
	0.267
	0.023
	0.023
	55.31
	1000瓶
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.07
	0.04
	0.010
	0.003
	0.002
	0.24
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	　
	
	
	

	24
	YSBC

35618-2022
	高碳锰铁

FeMn68C7.0标准样品
	标准值
	6.24
	0.68
	64.42
	0.209
	0.014
	　
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.02
	0.16
	0.005
	0.002
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	　
	
	
	

	25
	YSBC 

35619-2022
	中碳锰铁

FeMn75C2.0标准样品
	标准值
	1.79
	1.75
	76.82
	0.207
	0.014
	　
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.04
	0.22
	0.004
	0.002
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	　
	
	
	

	26
	YSBC 

35620-2022
	锰硅合金

FeMn68Si18标准样品
	标准值
	1.65
	17.30
	66.65
	0.135
	0.015
	　
	1000瓶
	10年
	四川精迅产品质量检测有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.08
	0.25
	0.004
	0.002
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	Si
	C
	Al
	P
	S
	Ca
	
	
	

	27
	YSBC 

35621-2022
	硅铁

FeSi75-B标准样品
	标准值
	72.31 
	0.083 
	1.37 
	0.019
	0.0021
	1.28
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.29
	0.002
	0.04
	0.001
	0.0007
	0.02
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.165
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.008
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	P
	S
	Mo
	As
	
	
	

	28
	YSBC 

35622-2022
	钼铁标准样品
	标准值
	0.066
	0.12
	0.026
	0.137
	54.37
	0.120
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.01
	0.003
	0.003
	0.18
	0.008
	
	
	

	
	
	
	　
	Cu
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.309
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.006
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	TFe
	FeO
	SiO2
	Al2O3
	CaO
	MgO
	
	
	

	29
	YSBC

 35705-2022
	钛精矿

(岩矿)标准样品
	标准值
	31.11
	35.76
	4.03 
	1.08
	1.17
	5.36
	1000瓶
	10年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.12
	0.08
	0.05
	0.02
	0.06
	0.04
	
	
	

	
	
	
	　
	MnO
	TiO2
	S
	P
	V2O5
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.698 
	45.96
	0.201
	0.0032
	0.075 
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.012
	0.14
	0.008
	0.0005
	0.003
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	30
	YSBC

 31202-2022
	合金结构钢

20CrNiMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.204
	0.262
	0.832
	0.012
	0.014
	0.552
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.004
	0.004
	0.001
	0.001
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.581
	0.077
	0.234
	0.0078
	0.0086
	0.0070
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.002
	0.004
	0.0004
	0.0005
	0.0006
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.011
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	31
	YSBS 

31202-2022
	合金结构钢

20CrNiMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.204
	0.262
	0.832
	0.012
	0.014
	0.552
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.004
	0.004
	0.001
	0.001
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.581
	0.077
	0.234
	0.0078
	0.0086
	0.0070
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.002
	0.004
	0.0004
	0.0005
	0.0006
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.011
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	32
	YSBC

 31201-2022
	合金结构钢

20CrMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.201
	0.247
	0.492
	0.011
	0.014
	0.870
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.004
	0.005
	0.001
	0.001
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.044
	0.066
	0.173
	0.026
	0.027
	0.0068
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.002
	0.004
	0.003
	0.003
	0.0005
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.018
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	33
	YSBS

31201-2022
	合金结构钢

20CrMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.201
	0.247
	0.492
	0.011
	0.014
	0.870
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.004
	0.005
	0.001
	0.001
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.044
	0.066
	0.173
	0.026
	0.027
	0.0068
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.002
	0.004
	0.003
	0.003
	0.0005
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.018
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	34
	YSBC 

31301-2022
	铬不锈钢

5Cr8Si2化学分析用标准样品
	标准值
	0.524
	1.29
	0.220
	0.028
	0.011
	7.82
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.01
	0.005
	0.001
	0.001
	0.03
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.194
	0.142
	0.101
	0.0060
	0.0066
	0.0091
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.003
	0.002
	0.0004
	0.0003
	0.0006
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	V
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.020
	0.026
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.002
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	35
	YSBS 

31301-2022
	铬不锈钢

5Cr8Si2光谱分析用标准样品
	标准值
	0.524
	1.29
	0.220
	0.028
	0.011
	7.82
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.01
	0.005
	0.001
	0.001
	0.03
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.194
	0.142
	0.101
	0.0060
	0.0066
	0.0091
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.003
	0.002
	0.0004
	0.0003
	0.0006
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	V
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.020
	0.026
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.002
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	36
	YSBC 

31302-2022
	铬不锈钢

3Cr13化学分析用标准样品
	标准值
	0.258
	0.460
	0.305
	0.035
	0.011
	12.52
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.005
	0.003
	0.002
	0.001
	0.02
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.431
	0.356
	0.054
	0.014
	0.015
	0.023
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.004
	0.002
	0.002
	0.002
	0.001
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	V
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0055
	0.036
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0005
	0.002
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	37
	YSBS 

31302-2022
	铬不锈钢

3Cr13光谱分析用标准样品
	标准值
	0.258
	0.460
	0.305
	0.035
	0.011
	12.52
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.005
	0.003
	0.002
	0.001
	0.02
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.431
	0.356
	0.054
	0.014
	0.015
	0.023
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.004
	0.002
	0.002
	0.002
	0.001
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	V
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0055
	0.036
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0005
	0.002
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	38
	YSBC 

31105-2022
	50#碳素钢化学分析用标准样品
	标准值
	0.543 
	0.322 
	0.641 
	0.019 
	0.012 
	0.052 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.004
	0.003
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Als
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.017 
	0.049 
	0.0072
	0.0082
	0.0040 
	0.015 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.001
	0.0006
	0.0003
	0.0005
	0.02
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	39
	YSBS 

31105-2022
	50#碳素钢

光谱分析用标准样品
	标准值
	0.543 
	0.322 
	0.641 
	0.019 
	0.012 
	0.052 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.004
	0.003
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Als
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.017 
	0.049 
	0.0072
	0.0082
	0.0040 
	0.015 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.001
	0.0006
	0.0003
	0.0005
	0.02
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	40
	YSBC 

31106-2022
	30#碳素钢化学分析用标准样品
	标准值
	0.312
	0.250
	0.602
	0.021
	0.026
	0.083
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.004
	0.004
	0.001
	0.002
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.051
	0.066
	0.034
	0.053
	0.054
	0.0067
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.002
	0.001
	0.003
	0.003
	0.0004
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.056
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	
	
	

	41
	YSBS 

31106-2022
	30#碳素钢

光谱分析用标准样品
	标准值
	0.312
	0.250
	0.602
	0.021
	0.026
	0.083
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.004
	0.004
	0.001
	0.002
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Ni
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Sn
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.051
	0.066
	0.034
	0.053
	0.054
	0.0067
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.002
	0.001
	0.003
	0.003
	0.0004
	
	
	

	
	
	
	　
	As
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.056
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	42
	YSBS 

31206-2022
	合金结构钢

42CrNiMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.415 
	0.310 
	0.569 
	0.015 
	0.011 
	1.25 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.003 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.02 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.665 
	0.084 
	0.186 
	0.013 
	0.015 
	0.021 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	N
	Bs*
	Bt*
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0057 
	0.019 
	0.0081 
	0.009
	0.009
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	0.001 
	0.0003 
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	43
	YSBC

 31206-2022
	合金结构钢

42CrNiMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.415 
	0.310 
	0.569 
	0.015 
	0.011 
	1.25 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.003 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.02 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.665 
	0.084 
	0.186 
	0.013 
	0.015 
	0.021 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	N
	Bs*
	Bt*
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0057 
	0.019 
	0.0081 
	0.009
	0.009
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	0.001 
	0.0003 
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	44
	YSBS 

31203-2022
	合金结构钢

42CrMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.415 
	0.250 
	0.567 
	0.015 
	0.020 
	0.106 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.03 
	0.117 
	0.174 
	0.024 
	0.025 
	0.020 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Bt
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0014 
	0.0053 
	0.013 
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0002 
	0.0004 
	0.001 
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	45
	YSBC 

31203-2022
	合金结构钢

42CrMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.415 
	0.250 
	0.567 
	0.015 
	0.020 
	0.106 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.03 
	0.117 
	0.174 
	0.024 
	0.025 
	0.020 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Bt
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0014 
	0.0053 
	0.013 
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0002 
	0.0004 
	0.001 
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	46
	YSBS 

31401-2022
	合金工具钢

4Cr5MoSiV1光谱分析用标准样品
	标准值
	0.379 
	1.03 
	0.292 
	0.022 
	0.0023 
	0.152 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.01 
	0.004 
	0.001 
	0.0003 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	5.14 
	0.097 
	1.24 
	0.844 
	0.013 
	0.014 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.002 
	0.02 
	0.007 
	0.002 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	W
	Sn
	As
	N
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.019 
	0.261 
	0.0085 
	0.013 
	0.0184 
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.0002 
	0.001 
	0.0006 
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	47
	YSBC 

31401-2022
	合金工具钢

4Cr5MoSiV1化学分析用标准样品
	标准值
	0.379 
	1.03 
	0.292 
	0.022 
	0.0023 
	0.152 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.01 
	0.004 
	0.001 
	0.0003 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	5.14 
	0.097 
	1.24 
	0.844 
	0.013 
	0.014 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.002 
	0.02 
	0.007 
	0.002 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	W
	Sn
	As
	N
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.019 
	0.261 
	0.0085 
	0.013 
	0.0184 
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.0002 
	0.001 
	0.0006 
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	48
	YSBS 

31204-2022
	合金结构钢

20CrMnTi光谱分析用标准样品
	标准值
	0.196 
	0.356 
	0.973 
	0.025 
	0.012 
	0.079 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.005 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Ti
	Als
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.08 
	0.054 
	0.067 
	0.017 
	0.046 
	0.097 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.001 
	0.002 
	0.001 
	0.003 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Alt
	Co
	Bs
	Bt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.099 
	0.025 
	0.0024 
	0.0027
	0.0065 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.002 
	0.0002 
	0.0002
	0.0002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	N
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0117 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	49
	YSBC 

31204-2022
	合金结构钢

20CrMnTi化学分析用标准样品
	标准值
	0.196 
	0.356 
	0.973 
	0.025 
	0.012 
	0.079 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.005 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Ti
	Als
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.08 
	0.054 
	0.067 
	0.017 
	0.046 
	0.097 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.001 
	0.002 
	0.001 
	0.003 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Alt
	Co
	Bs
	Bt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.099 
	0.025 
	0.0024 
	0.0027
	0.0065 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.002 
	0.0002 
	0.0002
	0.0002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	N
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0117 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	50
	YSBS

 31402-2022
	碳素工具钢

T10A光谱分析用标准样品
	标准值
	0.990 
	0.272 
	0.237
	0.015 
	0.0041 
	0.075 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.004 
	0.004
	0.001 
	0.0002 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Co
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.061 
	0.115 
	0.022 
	0.012 
	0.0047 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.001 
	0.0003 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	N
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0073 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	51
	YSBC 

31402-2022
	碳素工具钢

T10A化学分析用标准样品
	标准值
	0.990 
	0.272 
	0.237
	0.015 
	0.0041 
	0.075 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.004 
	0.004
	0.001 
	0.0002 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Co
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.061 
	0.115 
	0.022 
	0.012 
	0.0047 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.001 
	0.0003 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	N
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0073 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	52
	YSBS 

31205-2022
	合金结构钢

30CrMnSiA光谱分析用标准样品
	标准值
	0.318 
	1.13 
	0.980 
	0.015 
	0.018 
	0.080 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.02 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Ti
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.01 
	0.103 
	0.019 
	0.014 
	0.011 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.002 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.015 
	0.0047 
	0.012 
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0002 
	0.001 
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	53
	YSBC 

31205-2022
	合金结构钢

30CrMnSiA化学分析用标准样品
	标准值
	0.318 
	1.13 
	0.980 
	0.015 
	0.018 
	0.080 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.02 
	0.006 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Ti
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.01 
	0.103 
	0.019 
	0.014 
	0.011 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01 
	0.002 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.015 
	0.0047 
	0.012 
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	0.0002 
	0.001 
	　
	　
	　
	
	
	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	54
	YSBS 

31211-2022
	合金结构钢

12Cr1MoV光谱分析用标准样品
	标准值
	0.121 
	0.280 
	0.396 
	0.016 
	0.013 
	0.120 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.004 
	0.001 
	0.001 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.06 
	0.065 
	0.310 
	0.204 
	0.045 
	0.015 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.003 
	0.006 
	0.005 
	0.003 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0049 
	0.0096 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0005 
	0.0005 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	55
	YSBC 

31211-2022
	合金结构钢

12Cr1MoV化学分析用标准样品
	标准值
	0.121 
	0.280 
	0.396 
	0.016 
	0.013 
	0.120 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.005 
	0.004 
	0.001 
	0.001 
	0.004 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.06 
	0.065 
	0.310 
	0.204 
	0.045 
	0.015 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.003 
	0.006 
	0.005 
	0.003 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0049 
	0.0096 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0005 
	0.0005 
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	


	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	56
	YSBS 

31210-2022
	合金结构钢

Q345光谱分析用标准样品
	标准值
	0.150 
	0.336 
	1.32 
	0.024 
	0.013 
	0.043 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.004 
	0.02 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.104 
	0.050 
	0.026 
	0.094 
	0.098 
	0.020 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0056 
	0.011 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0007 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	57
	YSBC 

31210-2022
	合金结构钢

Q345化学分析用标准样品
	标准值
	0.150 
	0.336 
	1.32 
	0.024 
	0.013 
	0.043 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.004 
	0.02 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Als
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.104 
	0.050 
	0.026 
	0.094 
	0.098 
	0.020 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003 
	0.002 
	0.002 
	0.002 
	0.001 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0056 
	0.011 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0007 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	58
	YSBS 

31208-2022
	合金结构钢

17CrNiMo6光谱分析用标准样品
	标准值
	0.182 
	0.283 
	0.503 
	0.015 
	0.0093 
	1.46 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.005 
	0.007 
	0.001 
	0.0004 
	0.02 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.68 
	0.075 
	0.285 
	0.018 
	0.032 
	0.035 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.002 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0042 
	0.010 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0002 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	59
	YSBC 

31208-2022
	合金结构钢

17CrNiMo6化学分析用标准样品
	标准值
	0.182 
	0.283 
	0.503 
	0.015 
	0.0093 
	1.46 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.005 
	0.007 
	0.001 
	0.0004 
	0.02 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.68 
	0.075 
	0.285 
	0.018 
	0.032 
	0.035 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.003 
	0.003 
	0.001 
	0.002 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0042 
	0.010 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0002 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	60
	YSBS 

31209-2022
	合金结构钢

20CrMnMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.218 
	0.266 
	1.08 
	0.020 
	0.011 
	0.203 
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.006 
	0.02 
	0.001 
	0.001 
	0.005 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.37 
	0.050 
	0.237 
	0.031 
	0.070 
	0.072 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.003 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	Nb
	N
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.013 
	0.005*
	0.012 
	0.015
	0.014
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	　
	0.001 
	0.001
	0.001
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	61
	YSBC 

31209-2022
	合金结构钢

20CrMnMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.218 
	0.266 
	1.08 
	0.020 
	0.011 
	0.203 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.006 
	0.02 
	0.001 
	0.001 
	0.005 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.37 
	0.050 
	0.237 
	0.031 
	0.070 
	0.072 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02 
	0.002 
	0.005 
	0.002 
	0.003 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	Nb
	N
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.013 
	0.005*
	0.012 
	0.015
	0.014
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001 
	　
	0.001 
	0.001
	0.001
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	62
	YSBS 

31111-2022
	35碳素钢

光谱分析用标准样品
	标准值
	0.357 
	0.296 
	0.639 
	0.020 
	0.013 
	0.028 
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.006 
	0.007 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.085 
	0.035 
	0.012 
	0.051 
	0.003* 
	0.0090 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.001 
	0.002 
	0.003 
	　
	0.0004 
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	63
	YSBC 

31111-2022
	35碳素钢化学分析用标准样品
	标准值
	0.357 
	0.296 
	0.639 
	0.020 
	0.013 
	0.028 
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司

	
	
	
	标准偏差
	0.005 
	0.006 
	0.007 
	0.001 
	0.001 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.085 
	0.035 
	0.012 
	0.051 
	0.003* 
	0.0090 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002 
	0.001 
	0.002 
	0.003 
	　
	0.0004 
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	64
	YSBS 

31207-2022
	弹簧钢

60Si2Mn光谱分析用标准样品
	标准值
	0.586
	1.75 
	0.685 
	0.040 
	0.039 
	0.076 
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.02 
	0.004 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.163 
	0.060 
	0.028
	0.026 
	0.037 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.003 
	0.002
	0.003
	0.003 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0071 
	0.012 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	65
	YSBC 

31207-2022
	弹簧钢

60Si2Mn化学分析用标准样品
	标准值
	0.586
	1.75 
	0.685 
	0.040 
	0.039 
	0.076 
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.02 
	0.004 
	0.001 
	0.001 
	0.003 
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.163 
	0.060 
	0.028
	0.026 
	0.037 
	0.012 
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003
	0.003 
	0.002
	0.003
	0.003 
	0.002 
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0071 
	0.012 
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003 
	0.001 
	　
	　
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	66
	YSBS 

31213-2022
	高碳铬轴承钢

GCr15光谱分析用标准样品
	标准值
	1.01
	0.232
	0.358
	0.014
	0.012
	0.062
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.004
	0.005
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.51
	0.047
	0.145
	0.047
	0.0041
	0.017
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.002
	0.004
	0.002
	0.0002
	0.001
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	67
	YSBC 

31213-2022
	高碳铬轴承钢

GCr15化学分析用标准样品
	标准值
	1.01
	0.232
	0.358
	0.014
	0.012
	0.062
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.004
	0.005
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	Alt
	Sn
	As
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.51
	0.047
	0.145
	0.047
	0.0041
	0.017
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.002
	0.004
	0.002
	0.0002
	0.001
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	68
	YSBS

 31404-2022
	合金工具钢

5CrNiMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.536
	0.311
	0.671
	0.016
	0.015
	1.53
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.004
	0.004
	0.001
	0.001
	0.02
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.673
	0.053
	0.032
	0.223
	0.032
	0.023
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.003
	0.003
	0.005
	0.002
	0.004
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.021
	0.0050
	0.011
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.0003
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（%）
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	数量
	有效期
	研制单位

	69
	YSBC 

31404-2022
	合金工具钢

5CrNiMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.536
	0.311
	0.671
	0.016
	0.015
	1.53
	700瓶
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.004
	0.004
	0.001
	0.001
	0.02
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.673
	0.053
	0.032
	0.223
	0.032
	0.023
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.005
	0.003
	0.003
	0.005
	0.002
	0.004
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.021
	0.0050
	0.011
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.002
	0.0003
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（%）
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	数量
	有效期
	

	70
	YSBS 

31405-2022
	合金工具钢

7CrSiMnMoV光谱分析用标准样品
	标准值
	0.692
	1.01
	0.873
	0.024
	0.023
	0.154
	500块
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.01
	0.005
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.05
	0.062
	0.215
	0.185
	0.040
	0.016
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002
	0.001
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Sn
	As
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0058
	0.015
	0.013
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0004
	0.001
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	成分（%）
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	数量
	有效期
	

	71
	YSBC

 31405-2022
	合金工具钢

7CrSiMnMoV化学分析用标准样品
	标准值
	0.692
	1.01
	0.873
	0.024
	0.023
	0.154
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004 
	0.01
	0.005
	0.001
	0.001
	0.003
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Alt
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.05
	0.062
	0.215
	0.185
	0.040
	0.016
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.003
	0.003
	0.003
	0.002
	0.001
	
	
	

	
	
	
	成分（%）
	Sn
	As
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0058
	0.015
	0.013
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0004
	0.001
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	72
	YSBS 

31406-2022
	合金工具钢

CrWMn光谱分析用标准样品
	标准值
	0.986
	0.370
	0.947
	0.017
	0.017
	0.164
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.006
	0.004
	0.008
	0.001
	0.001
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Als
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.15
	0.057
	1.32
	0.137
	0.080
	0.055
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.004
	0.01
	0.004
	0.003
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Alt
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.057
	0.020
	0.0059
	0.012
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.001
	0.0005
	0.001
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	73
	YSBC

 31406-2022
	合金工具钢

CrWMn化学分析用标准样品
	标准值
	0.986
	0.370
	0.947
	0.017
	0.017
	0.164
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.006
	0.004
	0.008
	0.001
	0.001
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Als
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.15
	0.057
	1.32
	0.137
	0.080
	0.055
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.01
	0.004
	0.01
	0.004
	0.003
	0.003
	
	
	

	
	
	
	　
	Alt
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.057
	0.020
	0.0059
	0.012
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.001
	0.0005
	0.001
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	74
	YSBS 

31212-2022
	合金结构钢

38CrMoAl光谱分析用标准样品
	标准值
	0.365
	0.425
	0.512
	0.015
	0.011
	0.124
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.003
	0.006
	0.001
	0.001
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.44
	0.053
	0.193
	0.031
	0.745
	0.760
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.003
	0.004
	0.001
	0.005
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.015
	0.0049
	0.0082
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0004
	0.0004
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	75
	YSBC 

31212-2022
	合金结构钢

38CrMoAl化学分析用标准样品
	标准值
	0.365
	0.425
	0.512
	0.015
	0.011
	0.124
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.004
	0.003
	0.006
	0.001
	0.001
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	Mo
	V
	Als
	Alt
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.44
	0.053
	0.193
	0.031
	0.745
	0.760
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.003
	0.004
	0.001
	0.005
	0.005
	
	
	

	
	
	
	　
	Co
	Sn
	As
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.015
	0.0049
	0.0082
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.001
	0.0004
	0.0004
	　
	　
	　
	
	
	


	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	研制单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	76
	YSBS 

31403-2022
	优质合金模具钢

3Cr2MnNiMo光谱分析用标准样品
	标准值
	0.355 
	0.380
	1.29
	0.020
	0.019
	0.984
	500块
	15年
	重庆联木科技有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003
	0.02
	0.001
	0.001
	0.004
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.86
	0.068
	0.020
	0.265
	0.044
	0.027
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0067
	0.011
	0.014
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003
	0.001
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	成   分       （％）
	数量
	有效期
	

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Ni
	
	
	

	77
	YSBC

 31403-2022
	优质合金模具钢

3Cr2MnNiMo化学分析用标准样品
	标准值
	0.355 
	0.380
	1.29
	0.020
	0.019
	0.984
	700瓶
	15年
	

	
	
	
	标准偏差
	0.003 
	0.003
	0.02
	0.001
	0.001
	0.004
	
	
	

	
	
	
	　
	Cr
	Cu
	W
	Mo
	V
	Co
	
	
	

	
	
	
	标准值
	1.86
	0.068
	0.020
	0.265
	0.044
	0.027
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.02
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	
	
	

	
	
	
	　
	Sn
	As
	N
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准值
	0.0067
	0.011
	0.014
	　
	　
	　
	
	
	

	
	
	
	标准偏差
	0.0003
	0.001
	0.001
	　
	　
	　
	
	
	

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	标准值及

标准偏差
	反应性

(CRI) %
	反应后强度

 (CSR)  %
	数量
	有效期
	　研制单位

	78
	YSBS

35801-2022
	一级焦炭反应性

及反应后强度标准样品
	标准值
	18.9
	72.6
	1000盒
	5年
	鞍山市科翔仪器仪表有限公司、上海恒衡冶金测试技术有限公司、北京冶金标准样品技术开发公司

	
	
	
	标准偏差
	1.0
	1.5
	
	
	


	有色金属行业（1项）

	标准样品编号
	标准样

品名称
	序号
	特征量
	元    素
	数量

（瓶）
	有效期
	研制

单位

	
	
	
	
	Co
	Fe
	Cr
	Al
	Ni
	Cd
	Mg
	Ca
	Mn
	As
	
	
	

	YSS105

-2022
	四氧化三钴
	1#
	标准值（%）
	73.10
	0.0041
	0.0014
	0.0012
	0.0049
	0.0012
	0.0052
	0.0050
	0.0033
	0.0009
	300
	10年
	金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司

	
	
	
	单次测量标准偏差（%）
	0.07
	0.0003
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0001
	
	
	

	
	
	
	扩展不确定度（%）
	0.22
	0.0006
	0.0004
	0.0004
	0.0005
	0.0003
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	0.0002
	
	
	

	
	
	
	数据组数
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	

	
	
	2#
	标准值（%）
	73.33
	0.0054
	0.0048
	0.0031
	0.0047
	0.0030
	0.0051
	0.0049
	0.0050
	0.0022
	300
	
	

	
	
	
	单次测量标准偏差（%）
	0.09
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0002
	0.0002
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	
	
	

	
	
	
	扩展不确定度（%）
	0.28
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	0.0005
	0.0005
	0.0004
	0.0005
	0.0006
	0.0005
	
	
	

	
	
	
	数据组数
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	

	
	
	序号
	特征量
	元    素
	数量

（瓶）
	
	

	
	
	
	
	Cu
	Zn
	K
	Na
	Pb
	C
	S
	Cl
	Si
	－
	
	
	

	
	
	1#
	标准值（%）
	0.0012
	0.0035
	0.0030
	0.0073
	0.0034
	0.014
	0.012
	0.016
	0.0048
	－
	300
	
	

	
	
	
	单次测量标准偏差（%）
	0.0002
	0.0003
	0.0003
	0.0002
	0.0003
	0.002
	0.002
	0.002
	0.0003
	－
	
	
	

	
	
	
	扩展不确定度（%）
	0.0004
	0.0006
	0.0006
	0.0005
	0.0006
	0.003
	0.003
	0.003
	0.0006
	－
	
	
	

	
	
	
	数据组数
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	－
	
	
	

	
	
	2#
	标准值（%）
	0.0027
	0.0039
	0.0051
	0.0073
	0.0045
	0.010
	0.012
	0.050
	0.0046
	－
	300
	
	

	
	
	
	单次测量标准偏差（%）
	0.0002
	0.0002
	0.0004
	0.0002
	0.0003
	0.001
	0.002
	0.003
	0.0002
	－
	
	
	

	
	
	
	扩展不确定度（%）
	0.0004
	0.0005
	0.0009
	0.0005
	0.0006
	0.002
	0.003
	0.005
	0.0004
	－
	
	
	

	
	
	
	数据组数
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	－
	
	
	

	注：扩展不确定度按下式计算:
[image: image1.wmf]2

2

l

x

s

s

k

U

+

=

式中，Sl为不均匀性产生的标准偏差，
[image: image2.wmf]x

s

为单次测量标准偏差，包含因子 Co元素为 K=3，其他元素K=2（95％置信水平）。




_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

