附件1  钢铁行业主要生产工序能耗指标标杆值

表1-1   粗钢综合性指标标杆值

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 国内先进水平 | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂高炉煤气放散率 |  | % | 0.5 | “0” |  |
| 2 | 全厂焦炉煤气放散率 |  | % | 0 | 0 |  |
| 3 | 转炉煤气放散率 |  | % | 2.0 | “0” |  |
| 4 | 全厂回收余热蒸汽放散率 |  | % | 2.0 | 0 |  |
| 5 | 全厂吨钢二次能源回收量 |  | kgce/t | 440 | 500 | 包括：回收的各种煤气、煤化工产品、各种余热（包括TRT）等。 |
| 6 | 全厂吨钢二次能源利用量 |  | kgce/t | 370 | 460 |  |
| 7 | 全厂二次能源利用率 |  | % | 84% | 92% |  |
| 8 | 利用余热、余压、余能的自发电比例 |  | % | 30 | 50 |  |
| 9 | 能源管理（控）中心配建的节能量 |  | kgce/t | 企业自耗总用能量的2% | 5% |  |
| 10 | 企业吨钢新水耗量 | 联合企业 | m3/t | 3.08 | 2.25 |  |
|  |  | 电炉钢企业 | m3/t | 1.8 | 1.8 |  |

表1-2  焦化工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[1] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 115 | 109.48 | 承德 | 105 | 包括焦炉及化产 |
| 2 | 吨焦炭电耗 | kWh/t | 35 | 38.16 | 本钢 | 35 | 含干熄焦装置用电 |
| 3 | 吨焦炭新水消耗 | m3/t | 2.5 | 1.2 | 莱钢 | 0.72 |  |
| 4 | 吨焦炭蒸汽消耗 | t/t | 0.25 | 0.12 | 三钢 | 0.12 |  |
| 5 | 吨焦炭燃料消耗 | GJ/t | / | 3.38 | 宝钢 | 3.3 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗精煤单耗（干） | t/t | 1.34 | 1.31 | 承德等 | 1.30 |  |
| 三 | 能源回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吨焦余热回收量（折蒸汽） | kgce/t | 60 | 66 | 宝钢 | 70 | 该指标只有7.63m焦炉，采用高温高压干熄焦装置才能达到。 |
| 2 | 煤调湿吨焦节能量 | kgce/t | / | 5 | 宝钢、济钢 | 6 | 只有采用烟道气预热技术才能达到。 |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干熄焦配备率 | % | 100 | 100 | 宝钢 | 100 |  |

表1-3  烧结工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[2] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 47 | 42.17 | 太原钢铁 | 42.17 |  |
| 2 | 吨烧结矿固体燃料消耗 | kg/t | 40 | 39 | 达州钢铁 | 39 |  |
| 3 | 吨烧结矿电耗 | kWh/t | / | 38.09 | 宝钢 | 38 | 吨烧结矿电耗 |
| 4 | 吨烧结矿新水耗 | m3/t | 0.25 | 0.14 | 莱钢 | 0.09 |  |
| 5 | 吨烧结矿点火煤气消耗 | GJ/t | / | 0.06 | 莱钢 | 0.06 |  |
| 二 | 能源回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吨烧结矿余热回收量（折蒸汽） | kgce/t | 5 | 9.8 | 宝钢 | 9.8 | 烧结余热发电按回收的蒸汽量计算节能量。 |
| 三 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烧结机漏风率 | % | / | 28 | 估计 | 20 | 国内技术已可达到。 |

表1-4  球团工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[2] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | / | 18.0 | 首钢 | 18.0 |  |
| 2 | 吨球团矿燃料消耗（折成吉焦） | GJ/t | / | 0.49 | 莱钢 | 0.49 |  |
| 3 | 吨球团矿电耗 | kWh/t | / | 22.83 | 首钢 | 22.83 |  |
| 4 | 吨球团矿新水消耗 | m3/t | / | 0.04 | 首钢 | 0.04 |  |

表1-5  炼铁工序标杆值

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 国家标准先进值[2] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 |  | kgce/t | 380 | 356.23 | 宝钢 | 356.23 |  |
| 2 | 入炉焦比 |  | kg/t | 280 | 287 | 宝钢 | 264 | 含小块碎焦 |
| 3 | 喷煤比 |  | kg/t | 200 | 200 | 宝钢 | 210 |  |
| 4 | 燃料比 |  | kg/t | 490 | 464 | 新冶钢 | 464 |  |
| 5 | 吨铁电耗 |  | kWh | / | 18.22/110 | 天铁 | 18.22/110 | 汽动鼓风/电动鼓风 |
| 6 | 吨铁新水耗 |  | m3/t | 1.5 | 0.12 | 南昌钢厂 | 0.12 |  |
| 7 | 吨铁蒸汽消耗 |  | kg/t | / | 13.32 | 莱钢 | 13.32 |  |
| 8 | 高炉热风炉吨铁燃料消耗 |  | GJ/t | / | 1. 89 | 宝钢 | 1.89 |  |
| 二 | 能源回收指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吨铁TRT发电量 | 湿法除尘 | kWh/t | ≥30 | 28 | 首钢 | 30 |  |
|  |  | 干法除尘 | kWh/t | ≥35 | 52 | 太钢 | 52 |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRT配备率 |  | % | 100 | 100 | 宝钢等 | 100 |  |
| 2 | 入炉风温 |  | ℃ | 1200 | 1218 | 太钢 | 1250 |  |
| 3 | 高炉富氧率 |  | % | / | 4.18 | 宝钢、武钢等 | 4.18 |  |

表1-6  转炉炼钢工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[2] | 行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 铁水预处理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单脱工序能耗 | kgce/t | 0.65 | 0.52 | 包钢 | 0.5 | 脱硫或脱硅 |
| 2 | 复脱工序能耗 | kgce/t | 1.8 | 1.4 | 宝钢 | 1.4 | 脱硫、脱硅、脱磷 |
| 二 | 转炉 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | -9.1/-18.2 | -22.67 | 天钢 | -12/-24 |  |
| 2 | 吨钢（水）氧气消耗 | Nm3/t | 48 | 47.16 | 宣钢 | 46 |  |
| 3 | 吨钢（水）电耗 | kWh/t | / | 12.14 | 宣钢 | 12 |  |
| 4 | 吨钢（水）新水耗 | m3/t | 0.7 | 0.26 | 武钢 | 0.24 |  |
| 5 | 吨钢（水）燃料消耗 | GJ/t | / | 0.1 | 武钢 | 0.08 |  |
| 6 | 吨钢转炉煤气回收量 | Nm3/t | 吨钢回收 ≥30kgce/t | 105 | 宝钢 | 110 | 吨钢回收 ≥36kgce/t |
| 7 | 吨钢转炉蒸汽回收量 | kg/t |  | 100 | 武钢 | 110 |  |
| 三 | 精炼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LF精炼炉工序能耗 | kgce/t | 6.6 |  |  | 4 |  |
| 2 | LF精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 25 |  |
| 3 | LF炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 0.2 |  |
| 4 | RH-KTB精炼炉工序能耗 | kgce/t | 14.96 |  |  | 8.5 |  |
| 5 | RH-KTB精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 3 |  |
| 6 | RH-KTB炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 0.35 |  |
| 7 | RH-KTB炉吨钢水蒸汽消耗 | kg/t |  |  |  | 40 |  |
| 8 | RH精炼炉吨钢水燃气消耗 | GJ/t |  |  |  | 0.03 |  |
| 9 | CAS-OB精炼炉工序能耗 | kgce/t | 1.26 |  |  | 0.5 |  |
| 10 | CAS-OB精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 1.5 |  |
| 11 | CAS-OB炉吨钢水氧气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 0.2 |  |
| 12 | CAS-OB炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 1.5 |  |
| 13 | VD精炼炉工序能耗 | kgce/t | 10.57 |  |  | 8.0 |  |
| 14 | VD精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 2.5 |  |
| 15 | VD炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 0.4 |  |
| 16 | VD炉吨钢水蒸汽消耗 | kg/t |  |  |  | 35 |  |
| 17 | VOD精炼炉工序能耗 | kgce/t | 14.6 |  |  | 10.5 |  |
| 18 | VOD精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 2.8 |  |
| 19 | VOD炉吨钢水氧气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 2.5 |  |
| 20 | VOD炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 0.5 |  |
| 21 | VOD炉吨钢水蒸汽消耗 | kg/t |  |  |  | 45 |  |
| 22 | AOD精炼炉工序能耗 | kgce/t | 15.66 |  |  | 15.5 |  |
| 23 | AOD精炼炉吨钢水电耗 | kWh/t |  |  |  | 15 |  |
| 24 | AOD炉吨钢水氩气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 10 |  |
| 25 | AOD炉吨钢水氧气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 32 |  |
| 26 | AOD炉吨钢水氮气消耗 | Nm3/t |  |  |  | 25 |  |
| 27 | AOD炉吨钢水燃气消耗 | GJ/t |  |  |  | 0.05 |  |
| 四 | 连铸 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 方坯连铸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 6.0 | 3.6 | 莱钢 | 5.5 |  |
| 2 | 吨坯电耗 | kWh/t | / | 10 | 南京 | 11/9 | 有/电磁搅拌 |
| 3 | 吨坯新水消耗 | t/t | / | 0.15 | 莱钢 | 0.2 |  |
| 4 | 吨坯氧气消耗 | Nm3/t | / | 1.1 | 南京 | 1.0 |  |
| 5 | 吨坯氩气消耗 | Nm3/t | / | 0.6 | 南京 | 1.0 |  |
| 6 | 吨坯燃料消耗 | GJ/t | / | 0.055 | 南京 | 0.04 |  |
| （二） | 板坯/圆坯/异形坯连铸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 7.0 | 6.9 | 马钢 | 6.5 |  |
| 2 | 吨坯电耗 | kWh/t | / | 20 | 马钢 | 12/11 | 有/电磁搅拌 |
| 3 | 吨坯新水消耗 | t/t | / | 0.26 | 宝钢 | 0.2 |  |
| 4 | 吨坯氧气消耗 | Nm3/t | / | 1.2 | 宝钢 | 1.2 |  |
| 5 | 吨坯氩气消耗 | Nm3/t | / | 1.1 | 宝钢 | 0.5 |  |
| 6 | 吨坯燃料消耗 | GJ/t | / | 0.05 | 宝钢 | 0.045 |  |

表1-7  电炉炼钢工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[2] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 1 | 电炉工序能耗 | kgce/t钢水 | 普钢：88 特钢：154 | 44.5 | 沙钢 | 65/50 | 全废钢/30%铁水 |
| 2 | 吨钢（水）电耗 | kWh/t | / | 242 | 沙钢 | 320/260 |  |
| 3 | 吨钢（水）新水消耗 | t/t | 2.3 | 0.3 | 沙钢 | 0.5 |  |
| 4 | 吨钢（水）氧气消耗 | Nm3/t | / | 33 | 沙钢 | 32 |  |
| 5 | 吨钢（水）燃料消耗 | GJ/t | / | 0.04 | 沙钢 | 0.04 |  |
| 6 | 吨钢（水）余热回收量 | kgce/t | / | 14 | 兴澄 | 20 |  |

表1-8  轧钢工序标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[2] | 行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 大型、轨梁轧机 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 84.4 | 48.81 | 河北津西 | 48.81 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.35 | 1.1 | 莱钢 | 1.1 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 290 | 42 | 莱钢 | 42 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.2 | 莱钢 | 0.3 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 23 |  | 30 |  |
| 二 | H型钢 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 54 | 49.33 | 莱钢 | 49.33 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.23 | 1.32 | 莱钢 | 1.2 |  |
| 3 | 吨材电力消耗 | kWh/t | 70 | 59 | 莱钢 | 60 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.23 | 莱钢 | 0.23 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 21 |  | 25 |  |
| 三 | 中型轧机 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 52.7 | 31.57 | 福建三明 | 31.57 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.13 | 0.9 | 莱钢 | 0.9 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 90 | 58 |  | 52 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 10 |  | 12 |  |
| 四 | 小型轧机 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 56 | 29 | 马钢（合肥） | 29 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.14 | 0.9 | 马钢（合肥） | 0.9 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 110 | 58 | 马钢（合肥） | 65 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.17 | 莱钢 | 0.2 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 10 | 马钢（合肥） | 12 |  |
| 五 | 线材轧机 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 57 | 39.02 | 邯钢 | 34.85 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.12 | 0.80 | 邯钢 | 0.85 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 125 | 102 | 邯钢 | 62 |  |
| 4 | 吨材水耗 | m3/t | / | 0.3 | 邯钢 | 0.3 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 10 | 邯钢 | 12 |  |
| 六 | 中厚板轧机 （不包括热处理） |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 53 | 46 | 福建三明 | 46 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.37 | 1.1 | 福建三明 | 1.1 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 70 | 61 | 福建三明 | 61 |  |
| 4 | 吨材水耗 | m3/t | / | 0.33 | 福建三明 | 0.3 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 6 | 福建三明 | 8 |  |
| 七 | 热轧带钢 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 47 | 40.33 | 广西柳钢 | 40.33 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.2 | 0.99 | 广西柳钢 | 0.99 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 80 | 64 | 广西柳钢 | 64 |  |
| 4 | 吨材水耗 | m3/t | / | 0.16 | 广西柳钢 | 0.15 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 12 | 广西柳钢 | 12 |  |
| 八 | 连铸连轧 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 42 | 29.2 | 包钢 | 29 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 0.85 | 0.55 | 包钢 | 0.5 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 90 | 60 | 包钢 | 58 |  |
| 4 | 吨材水耗 | m3/t | / | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | / |  | / |  |
| 九 | 冷轧宽带钢 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 71 | 38.81 | 包钢 | 38.81 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.05 | 0.8 | 包钢 | 0.8 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 130 | 80 | 包钢 | 80 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.5 | 包钢 | 0.3 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 2 | 包钢 | 2 |  |
| 十 | 冷轧涂层 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 144 | 48.26 | 昆钢 | 48.26 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 2.0 | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 250 | 100 |  | 100 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 十一 | 冷轧镀层 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 98 | 41 | 邯钢 | 41 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.2 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 200 | 81 |  | 81 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 1.0 |  | 1.0 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | / | / | / |  |
| 十二 | 无缝管轧机 |  | / |  |  |  |  |
| 1 | 工序能耗 | kgce/t | 76 | 75 | 天津钢管 | 74 |  |
| 2 | 吨材燃料消耗 | GJ/t | 1.75 | 1.6 | 天津钢管 | 1.6 |  |
| 3 | 吨材电耗 | kWh/t | 115 | 99 | 天津钢管 | 95 |  |
| 4 | 吨材新水耗量 | m3/t | / | 0.17 | 天津钢管 | 0.15 |  |
| 5 | 吨材余热回收量 | kgce/t | / | 2.6 | 天津钢管 | 3 |  |

注[1]：国家标准指《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB21342-2008）

注[2]：国家标准指《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2007）、《清洁生产标准  钢铁行业（烧结）》（HJ/T426-2008）、《清洁生产标准  钢铁行业（高炉炼铁）》（HJ/T427-2008）、《清洁生产标准  钢铁行业（炼钢）》（HJ/T428-2008）、国标《钢铁企业节能设计规范》（2010年送审稿）