附件2  有色行业主要能耗指标标杆值

表2-1  电解铝标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[3] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电解铝液交流电单耗 | kWh/t | 13500 | 12000 | 请补上 | 12000 |  |
| 2 | 铝锭综合交流电耗 | kWh/t |  | 13000 |  | 13000 |  |
| 3 | 新水取水量 | m3/t |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧化铝单耗 | t/t |  | 1900 |  | 1900 |  |
| 2 | 炭阳极净耗 | kg/t |  | 400 |  | 400 |  |
| 3 | 炭阳极毛耗 | kg/t |  | 430 |  | 430 |  |
| 4 | 氟化盐单耗(干法、无水） | t/t |  | 16 |  | 16 |  |
| 5 | 氟化盐单耗(普通） | t/t |  | 20 |  | 20 |  |
| 三 | 回收指标（有没有请补充） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳极效应系数 | 次/日 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 2 | 阳极效应持续时间 | 分钟/次 |  | 2 |  | 2 |  |
| 3 | 整流效率 | % |  | 97.5 |  | 97.5 |  |
| 4 | 槽电压 | V(伏) |  | 3.7 |  | 3.7 |  |
| 5 | 电流效率 | % |  | 95.5 |  | 95.5 |  |

注[3] ：国家标准指《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2008）