附件3  建材行业主要能耗指标标杆值

表3-1  4000t/d（含）以上水泥企业标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[4] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可比熟料综合煤耗 | kgce/t | 104 | 89.05 | 建德南方 | 104 |  |
| 2 | 可比熟料综合电耗a | kWh/t | 57 | 56.01 | 山亚南方 | 57 |  |
| 3 | 可比水泥综合电耗b | kWh/t | 82 | 75.63 | 常山南方 | 82 |  |
| 4 | 可比熟料综合能耗 | kgce/t | 111 | 96.13 | 建德南方 | 111 |  |
| 5 | 可比水泥综合能耗 | kgce/t | 88 | 77.50 | 徐州中联 | 88 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热发电量 | kWh/t |  | 40.23 | 湖州南方 | 40 |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2  2000t/d（含）~4000t/d水泥企业标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[4] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可比熟料综合煤耗 | kgce/t | 108 | 92.27 | 安吉南方 | 104 |  |
| 2 | 可比熟料综合电耗a | kWh/t | 60 | 53.90 | 徐舍南方 | 57 |  |
| 3 | 可比水泥综合电耗b | kWh/t | 85 | 74.76 | 煤山南方 | 82 |  |
| 4 | 可比熟料综合能耗 | kgce/t | 115 | 103.71 | 安吉南方 | 111 |  |
| 5 | 可比水泥综合能耗 | kgce/t | 91 | 79.70 | 枣庄中联 | 88 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热发电量 | kWh/t |  | 39.83 | 兰溪南方 | 40 |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注[4] ：国家标准指《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2007）

表3-3  500t/d以上平板玻璃企业标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[5] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合能耗 | kgce/重量箱 | 14 | 14.38 | 洛阳玻璃 | 14 |  |
| 2 | 炉窑热耗 | kJ/kg玻璃液 | 5800 | 7676 | 洛阳玻璃 | 5800 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-4  500t/d（含）以下平板玻璃企业标杆值

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 国家标准先进值[5] | 近年行业先进值 |  | 标杆指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 | 企业名称 |  |  |
| 一 | 能耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合能耗 | kgce/重量箱 | 16 | 17.5 | 洛阳玻璃 | 16 |  |
| 2 | 炉窑热耗a | kJ/kg玻璃液 | 6500 | 7998 | 洛阳玻璃 | 6500 |  |
| 二 | 物耗指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 回收指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其它重要指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注[5] ：国家标准指《平板玻璃单位产品能源消耗限额》（GB21340-2008）