附件2:

3项有色金属行业标准样品目录

| 序号 | 标准样品编号 | 标准样品名称 | 有效期 | 研 制 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YSS082-2016 | 铝合金7A52光谱单点标准样品 | 10年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  | YSS083-2016 | 铝合金3104光谱单点标准样品 | 10年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  | YSS084-2016 | 铸造铝合金383光谱单点标准样品 | 10年 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |

3项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 | 标准样品 编号 | 名称 | 特征量 | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSS082-2016 | 铝合金7A52光谱单点标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | — | — | 200 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.105 | 0.185 | 0.133 | 0.355 | 2.43 | 0.189 | （0.042） | 4.15 | 0.075 | 0.092 | — | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.03 | 0.004 | — | 0.04 | 0.002 | 0.005 | — | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.04 | 0.004 | — | 0.06 | 0.002 | 0.006 | — | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | — |  |  |
| 2 | YSS083-2016 | 铝合金3104光谱单点标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | — | V | — | 200 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 0.224 | 0.395 | 0.190 | 1.04 | 1.16 | — | （0.044） | 0.106 | （0.036） | — | 0.026 | — |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.02 | — | — | 0.005 | — | — | 0.002 | — |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.03 | 0.02 | — | — | 0.006 | — | — | 0.002 | — |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | 6 | — | — | 6 | — |  |  |
| 3 | YSS084-2016 | 铸造铝合金383光谱单点标准样品 | 特征量 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Pb | Sn | 200 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
|  |  |  | 标准值(%) | 10.84 | 0.707 | 2.44 | 0.391 | 0.092 | 0.039 | 0.287 | 0.839 | 0.043 | 0.051 | 0.040 | 0.187 |  |  |
|  |  |  | 单次测量标准偏差(%) | 0.07 | 0.013 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | 扩展不确定度(%) | 0.08 | 0.012 | 0.03 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  |  |
|  |  |  | 数据组数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 注：1、扩展不确定度为，其中K=2.365（显著性水平α=0.05；自由度ν=m-1=7。）； 2、（ ）内为参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |